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Куртка полевая демисезонная камуфляжной расцветки
(индивидуальный пошив).
1. Общие сведения: Куртка зимняя полевая камуфляжной расцветки.
2.1. Куртка полевая демисезонная камуфляжной расцветки в количестве 1 комплекта в воинскую часть 6636, должен соответствовать Указу Президента Республики Казахстан № 144 от 25 августа 2011 года «О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан» (с изменениями согласно Указа Президента Республики Казахстан №413 от 12.12.2023 г.).
Цвета фурнитуры и швейных ниток должны сочетаться с цветом ткани верха.
Ветрозащитный клапан центральной бортовой застежки застегивается на пуговицы.
Все изделия костюма должны изготавливаться в соответствии с требованиями основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды для военнослужащих.
Костюм полевой зимний камуфляжной расцветки состоит из куртки, полукомбинезона.
Куртка удлиненная, прямого силуэта с воротником-стойка, с капюшоном, передние концы которого застегиваются на текстильную застежку в специальных карманах, обработанных в стойке.
Куртка с центральной бортовой застежкой на разъемную тесьму молнию трактор №8 с двумя слайдерами. От верхнего края воротника вдоль борта настрочена ветрозащитная планка шириной 8,0 см (±0,2 см) с потайной застежкой на 6 петель и четырехпрокольные пуговицы. Вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении. Расстояние между петлями в зависимости от роста.
[bookmark: _Hlk203147688]Полочки с кокетками. Ниже линии кокеток на 2-3 см выполнены нагрудные прорезные карманы в листочку (длина 18 см, ширина 3 см, ±0,2 см) с наклонной линией входа. Карманы застегиваются на потайные магнитные застежки, установленные вдоль линии листочки в середине. Магнитные застежки состоят из элемента, содержащего магнит, а также ответной части из металла, установленные скрытым образом. Применяемые магнитные застежки должны обеспечить большую силу сцепления, а также легкое расстёгивание и застегивание. Область крепления и установки магнитных застежек должна быть усилена и отстрочена по краям, обеспечивая прочность, надежность, а также длительное его использование. Карманы с держателями из тесьмы расцветки «Multicam» шириной 3,0 см (±0,2 см), и длиной 2,0 см (±0,2 см). 
По линии притачивания кокеток на полочках настрочены текстильные застежки 13,5*3,0 см (± 0,2 см) для крепления нагрудных знаков, на которые устанавливаются нагрудные знаки: справа – нагрудный знак по воинскому званию, слева – нагрудный знак «Группа крови». Нагрудные знаки выполнены в соответствии с УП РК № 144 от 25 августа 2011 года «О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан». Текстильные застежки с рисунком типа «Multicam». Виды воинских званий по согласованию с Заказчиком.
Спинка куртки с притачной кокеткой, по кокетке настрочена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,7 см от края. 
Рукава втачные, двухшовные, с ластовицами и усилительными накладками трапециевидной формы. По низу верхней части рукавов настрочены фигурные паты, длиной 13 см. (±0,5 см), шириной 3 см (±0,3 см), застегивающейся петлей на пуговицу. Петли на патах предназначены для фиксации рук при ранении. По низу подкладки рукава с притачными трикотажными напульсниками шириной не менее 9,0 см (±0,2 см).  
На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настрочены текстильные застежки (петли) в соответствии с формой и контуром прикрепляемых нарукавных знаков. Устанавливаемые на левый и правый рукав нарукавные знаки  с обратной стороны должны иметь настроченные текстильные застежки (крючки).
На внешней стороне левого рукава на расстоянии 12 см от швов соединения рукавов с проймой до верхнего края нарукавного знака расположен нарукавный знак «Ұлттық Ұлан».
[bookmark: _Hlk203147822]На внешней стороне правого рукава на расстоянии 12 см от швов соединения рукавов с проймой до верхнего края нарукавного знака устанавливается нарукавный знак по региональной принадлежности, утвержденный приказом МВД РК № 354 от 15.04.2015 года «Об утверждении нарукавных знаков военнослужащих Национальной гвардии Республики Казахстан». Нарукавный знак изготавливается в трех вариантах:
1) Нарукавный знак военнослужащих региональных командований и воинских частей Национальной гвардии, с изображением представителей фауны, обитающих в регионах страны: 
Воинская часть 6636 – арғымақ;
Цвет нарукавных знаков – камуфляжной расцветки, рисунок типа «Multicam» в соответствии с утвержденной Заказчиком расцветкой образца.  
Подкладка куртки с утеплителем, прокладка из ветрозащитной ткани, отрезная ниже уровня талии, спинки и полочки. Верхняя часть спинки и полочки выполнена из трикотажного полотна (флис), рукава и низ из подкладочной ткани. На уровне бедер обработан ветрозащитный пояс (отлетная деталь из отделочной ткани) стянутый по низу на эластичную тесьму шириной не менее 3,0 см, спереди застёгивающийся на текстильную застежку.
На подкладке левой полочки настрочен накладной карман из ткани верха с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу.
Капюшон утепленный, с цельнокроеным козырьком с двумя отделочными строчками по всей ширине, съемный-крепится к горловине куртки на разъемную тесьму молнию, прикрытою планкой. Объем капюшона по лицевому вырезу регулируется эластичной тесьмой и двумя фиксаторами. Подкладка капюшона и внутренняя часть воротника-стойка выполнена из трикотажного полотна (флис). В затылочной части объем капюшона регулируется патой и текстильной застежкой.
По краям воротника с обеих сторон обработаны отлетные паты с потайным креплением на текстильную застежку для фиксации капюшона.
Все текстильные застежки с рисунком типа «Multicam» (крючковая и петельная).  
Куртка со съемной манишкой с трикотажным воротником, для предохранения шеи военнослужащего в холодное время года. Манишка к куртке пристегивается и застегивается по переднему краю тесьмой молнией. 
Курткадолжна изготавливаться в соответствии из следующих материалов:
1. Применяемые материалы должны соответствовать таблице 1.







Таблица 1
	Наименование материала
	Техническая характеристика согласно НТД.
	Назначение материала

	Ткань смешанная рип-стоп 
	Состав ткани верха согласно СТ РК 1250-2015: вискоза - 20 % (+/–2%), ПЭ – 80 % (+/–2%). 
Цвет: камуфляжная расцветка, рисунок типа «Multicam» в соответствии с утвержденной отделом вещевого обеспечения управления тыла ГКНГ РК расцветкой образца 
Pantone – по согласованию с заказчиком
Поверхностная плотность 230 гр. ±5%.
Переплетение: комбинированное, рип-стоп
Отделка ткани МВГО
Разрывная нагрузка ткани размером 50*200мм. Н не менее: 
по основе – 1500: по утку-500.
Раздирающая нагрузка: по основе – 60 Н, по утку – 40 Н
Стойкость к истиранию: не менее 5000 циклов.
Изменение линейных размеров после мокрой обработки в %: не более: по основе -3,5, по утку– 2.
Степень устойчивости окраски: прочная (ПК).
Устойчивость окраски: к сухому трению – 4 балла, к мокрому трению 4 балла, к свету – 5 баллов
	Материал верха куртки и брюк (полукомбинезона)

	Ткань подкладочная 
	Искусственный шелк
Цвет: защитный.
Цвет подкладки должен сочетаться с цветом основного материала.
Состав ткани: 100% ПЭ.
Плотность г/м2не менее:80+/–5 гр
Обработка ткани: антистатическая.
Степень устойчивости окраски:
к сухому трению – 4 балла, к мокрому трению 4
	Для подкладки куртки ниже талии и брюк, рукавов, карманов куртки и брюк


	Трикотажное полотно 
	Флис с пиллинговой обработкой 
Цвет - защитный 
Состав 100% ПЭ, 
Обработка антистатическая
Поверхностная плотность 200гр. ±5%.
	Для подклада верхней части куртки, капюшона и внутренней части воротника-стойки

	Утеплитель синтетический 
	Текстильное полотно - нетканный материал термоскрепленный из микрополиэфирного волокна поверхностной плотностью: 
спинка, полочка – 300 г/м2 с суммарным тепловым сопротивлением не менее 1,2±0,2 оС.м2/Вт
рукава – 250 г/м2 с суммарным тепловым сопротивлением не менее 1,0±0,2 оС.м2/Вт
полукомбинезон 150 г/м2. с суммарным тепловым сопротивлением не менее 0,8±0,1 оС.м2/Вт
капюшон 100 г/м2 с суммарным тепловым сопротивлением не менее 0,4±0,1 оС.м2/Вт
Указанное суммарное тепловое сопротивление утеплителей должно быть подтверждено протоколом испытаний аккредитованной лаборатории.
Разрывная нагрузка, Н: 200 г/м2 – по длине не менее 15, по ширине не менее 25; 150 г/м2 – по длине не менее 10, по ширине не менее 20; 100 г/м2 – по длине не менее 7, по ширине не менее 15,0.
Изменение размеров после мокрой обработки, %: не более:
по длине -2; по ширине ±2.
Устойчивость к многократному сжатию, % не менее 60
	

	Ветрозащитная ткань 
	Ткань с ветрозащитной отделкой ПЭ 100%
Поверхностная плотность 80 г/м2 +/-10.
	На куртке между тканью верха и утеплителем

	Нарукавный знак
«Ұлттық ұлан» 
	Указ Президента РК № 144 от 25. 08.2011 г.
«О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан» цвет поля «Мультикам»
	Деталь для крепления на левом рукаве.

	Нарукавный знак региональной принадлежности
	Приказ МВД РК № 354 от 15.04.2015 года «Об утверждении нарукавных знаков военнослужащих Национальной гвардии Республики Казахстан».
	Деталь для крепления на правом рукаве.

	Пуговицы пластмассовые с 4-мя отверстиями

	ГОСТ 17-699-88
Диаметр, мм: 18,
цвет: защитный 
Требования к готовой продукции: термохимстойкость, прочность, износостойкость, экологическая безопасность, отсутствие заусенцев
	Для застегивания бортов, карманов, пат, штрипок

	Застёжка текстильная
	Застёжка текстильная рисунок типа «Multicam» (крючковая и петельная)
	Для застегивания карманов, фиксации капюшона

	Нитки швейные
	ГОСТ 6309-93.
Цвет ниток должен сочетаться с цветом основного материала. 45ЛЛ
	Скрепляющий материал


По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы, по качеству не ниже указанных в таблице 1.

Работы по индивидуальному пошиву включают в себя индивидуальный первоначальный обмер военнослужащих, предварительную и окончательную примерку военнослужащих.
Все работы по обмерке и примерке осуществляются на территории Заказчика.  Маркировка в соответствии с требованиями приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ.
Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца.
Год выпуска: 2026 год. 
Начальник службы (вещевой) тыла 
старший лейтенант    		 			                                 Т. Бақытбеков
