Техническая спецификация
на санирование (защита) эпоксидным покрытием пола гаража ПЧ-19 с. Астраханка Астраханского  района


	Сухая шлифовка бетонного основания (при необходимости  расшивка, ремонт, затирка, шлифовка трещин и выбоин, доведение для относительного ровного основания)
	м2
	300

	нанесение грунтовочного слоя  
	м2
	300

	нанесение базового слоя  
	м2
	300

	нанесение финишного  слоя  
	м2
	300

	итого работа

	  Материалы

	грунтовка эпоксидная  (0,7 кг/1м2)
	кг
	228,00

	базовый слой эпоксидный   (0,3 кг/м2)
	кг
	114,40

	финишный слой   (1,0  кг/1м2)
	кг
	610,00

	Кварц. Песок фр. 0,1-0,5 мм (3 кг/м2) 
	кг
	400,4

	Алмазные франкфурты 
	штук
	4,00

	Срок оказание услуги 
	
	20 рабочих дней



	Полимерная композиция -  представляет собой двухкомпонентную низковязкую жидкость на органической основе.  При нанесении на поверхность бетона, штукатурки, кирпича, дерева и  других пористых строительных материалов она диффундирует в их объем и утверждается там влагой воздуха, а также образует на поверхности прочную, химстойкую, водонепроницаемую пленку.
     Применение. 
· Полимерная композиция  применяется для создания тонкослойных полимерных непылящих, полов,  выдерживающих легкие и средние нагрузки (паркинги, склады, холодильные камеры, производственные помещения, больницы и др.);
· Для  создания износостойких высоконаполненных (с кварцевым песком) полов, толщиной 1,5-4 мм
· Самостоятельно для упрочнения поверхностного слоя бетона, штукатурки, пеноблоков, кирпичей, дерева и др. пористых материалов. 
· Для герметизации волосяных трещин в бетоне;
· Антикоррозионные покрытия для бетона, кирпичных, деревянных и других конструкций и  строительных материалов;
· Для защиты и предотвращения коррозии металлоконструкций (опоры ЛЭП, винтовые сваи, резервуары и пр.);
· Может применяться при контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами.
· Защитные покрытия в пищевой промышленности, химической индустрии, фармацевтике, здравоохранении, энергетике и машиностроении. На объектах водоканала, дорожного строительства.

Свойства и преимущества.
· Покрытие  обеспечивает:
· упрочнение поверхностного слоя бетона  в 2-3 раза, повышение трещин о устойчивости и устойчивости к ударным нагрузкам; 
· герметизацию, гидроизоляцию и гидрофобизацию поверхности, непроницаемость для воды, хлоридов и солей;
· высокую устойчивость к действию агрессивных сред химического и биологического происхождения (кислоты, щелочи, соли, масла, гибки, лишайники и др.)
· стойкость к знакопеременным нагрузкам, повышение морозостойкости;
· покрытие не горит и не дымит, после полимеризации не токсично;
· Состав можно наносить на бетон с влажностью  до 20%.
· Устойчивость покрытия в широком диапазоне температур.
· Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
· Исключительно высокая химическая и биологическая устойчивость. Отличные механические показатели, абразиво устойчивость .
· После полимеризации обеспечивает абсолютную безопасность в контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами

Технические данные Условия нанесения
	Вид основания
	Металл, бетон, штукатурка, пенобетон, газосиликатные блоки, кирпич, шифер, дерево и др.

	Прочность основания
	Не менее 15 МПа

	Влажность основания
	W < 20 %

	Температура воздуха при нанесении
	-10°С – +40°С



  Расход материала. Норма расхода зависит от пористости и марки бетона (или др. основания), в таблице указан приблизительный расход материла.
	Для бетона М300-пропитывающий слой+2 покрывающих слоя
	0,600-0,800 кг/м2

	Для бетона М200 -//-//-
	0,700-0,900 кг/м2

	Стяжка М150-//-//-
	0,900-1,100 кг/м2

	Металлоконструкции 
	0,150-0,200 кг/м2 на 1 слой



Технические характеристики
	Упаковка
	Двухкомпонентный 1:1; Канистры- 20 кг

	Цвет
	Прозрачный коричневый и прозрачный светло-желтый

	Срок хранения
	12 месяцев, в герметично закрытой таре ( при температуре -10 + 25°С в сухом и проветриваемом помещении)


 
Свойства материала и покрытия
	Сухой остаток
	50 %

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм
	9-12 сек.

	Плотность (20°С)
	1,060  г/см3

	Время выжидания между отдельными слоями
	6 - 24 часа

	Время полимеризации при 10°С
	16-24 часа

	Легкая нагрузка
	24 часа

	Полная нагрузка и химическая устойчивость
	72 часа

	Время полной полимеризации покрытия
	5 суток

	Температура эксплуатации
	-50°С - +150°С

	Максимальная кратковременная температура
	+200°С

	Декоративные свойства
	Глянцевое покрытие бесцветное или окрашенное по RAL

	Толщина покрытия
	150-300 мкм

	Увеличение прочности пропитанного слоя
	В 2-3 раза

	Адгезия к бетону
	3,2  МПа

	Адгезия к металлу
	2 МПа

	Водонепроницаемость
	более  20 W

	Водопоглощение
	0%

	Проницаемость  хлоридов
	отсутствует

	Морозостойкость
	более 400 циклов

	Горючесть покрытия
	Не горит

	Устойчивость к агрессивным средам
	Устойчив к действию кислот, щелочей низких и средних концентраций, растворов солей высокой концентрации, бензомаслоустойчивость.

	Антисептические свойства
	Предотвращает появление грибков, мхов, лишайников, плесени, термитов.

	Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм
	После полимеризации не токсичен. Возможен контакт с питьевой водой и продуктами питания.

	Долговечность
	Не менее 15 лет. Сохраняет защитные свойства на уровне 1 балла по ГОСТ 9.407 в условиях умеренного климата



Испытания защитной композиции АМОКОР КМ на устойчивость к агрессивным средам.
	Результаты испытаний
	Изменение массы (%):
	

	Агрессивные среды
	7 дней
	21 дней
	28 дней
	60 дней
	Результат

	 на бетоне
3 % серная кислота
3 % фосфорная кислота
10 % азотная кислота
1 % гидроксид натрия
1 % гидроксид калия
на металле
30% серная кислота
30% фосфорная кислота
40% азотная кислота
5 % соляная кислота
10 % гидроксид натрия
10 % гидроксид калия
 на керамике
Бензин 
Минеральное масло
Вода
	
+0.75
+0.14
-1.27
+0.02
+0.62



-
+1.02
+0.29
-0.36

+0.4
+0.12
+0.09
	
+2.35
+0.38
-3.65
+0.07
+1.71



-
+3.21
+0.95
-0.85

+1.14
+0.32
+0.27
	
+2.01
+0.07
-2.80
+0.009
+0.087

-3.21
-16.22
-
+1.27
+0.9
-1.01

+0.05
+0.30
+0.11
	
+0.03
+0.008
-0.0096
+0.0009
+0.03

-0.53
-0.22
-
+0.04
+0.01
+0.005

+0.009
+0.27
+0.04
	
устойчив
устойчив
средняя устойчивость
устойчив
устойчив

средняя устойчивость
средняя устойчивость
не устойчив
устойчив
устойчив
устойчив

устойчив
устойчив
устойчив



III. Технология и организация выполнения работ


    3.1. Подготовка основания.
· До начала проведения работ по восстановлению и устройству и антикоррозионной  защите железобетонных конструкций с  применением  композиции АМОКОР КМ должны быть выполнены следующие действия:
· На поверхности железобетонных конструкций определены места возможного отслоения бетона (визуально или путем простукивания молотком) и показатель кислотно-щелочного баланса рН с помощью лакмусовой бумаги.
· В случае обнаружения дефектных мест удалены отслоившиеся слои бетона, вручную с использованием молотка и зубила или механическим способом при помощи насадок на электро -  или пневмоинструмент марки “Bosсh” или аналогичный.  
· Если показатель кислотно-щелочного баланса рН был зафиксирован на наличие кислотной среды необходимо нейтрализовать её 10%-м раствором каустической соды и смыть остатки чистой водой с использованием водоструйного агрегата.  
· Снять ранее нанесенные покрытия или возникшие в процессе эксплуатации объекта  образования механическим  (с использованием песко -, водоструйного агрегата или ершовых насадок на электро - или пневмоинструмент) или  химическим способом с помощью смывки типа СП, ВЛ-02  и т. п. с последующим удалением её остатков  чистой водой с использованием водоструйного агрегата . 
· Подготовленная отшлифованная бетонная поверхность к антикоррозионной и химической защите должна соответствовать требованиям части 2  СНиП 3.04.03-85 “Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии”. Влажность бетона в поверхностном слое толщиной 20 мм должна быть не более 10 % и определяется с помощью влагомера типа  ВИМС-1.У.	
· При наличии на железобетонной поверхности жировых пятен и масел необходимо обезжирить её  на глубину до 5-10 мм 5%-м раствором кальцинированной соды в воде (30-40С) с последующей нейтрализацией 5%-м раствором соляной кислоты и смывкой её остатков чистой водой.
· Оголившуюся арматуру очистить от продуктов коррозии механическим способом при помощи ершовых насадок на электро- или пневмоинструмент с последующим обезжириванием растворителем с использованием ветоши.
· Высушить рабочую поверхность при помощи сжатого воздуха или тепловентилятора.
· Обеспылить подготовленные поверхности механическим способом с использованием промышленного пылесоса или вручную с помощью щётки.
· При проведении работ по  восстановлению и антикоррозионной защите железобетонных  конструкций должны выполняться требования к нормам техники  безопасности,  действующих правил по охране труда и противопожарной безопасности.

3.2.  Нанесение полимерного состава     

Тонкослойное покрытие. Композиция полимерной краской – двухкомпонентный состав. Перед началом работы необходимо смешать компонент А и компонент Б в соотношении 1:1 по массе. Смешивать такое количество материала, которое будет выработано в течение 2-3 часов. Пропитать места ремонта конструкции  композицией «АМОКОР» КМ до получения  глянцевой поверхности  (расход материала зависит от марки бетона и варьируется от 0,6 – 0,8 кг/м2)  вручную кистью, валиком или механическим способом с использованием агрегата высокого давления типа “Вагнер”.  
· Через 8-24 часов  нанести второй слой рабочего состава композиции АМОКОР КМ  (расход 0,150-0,200 кг/м2), вручную кистью, валиком или механическим способом с использованием агрегата высокого давления типа “Вагнер”.
· При необходимости можно создать цветное покрытие, для этого в рабочий состав добавляют колеровочную пасту в количестве 10% от массы полимерного раствора и тщательно перемешивают. Не позднее чем через 12 часов нанести ещё один слой колерованного состава. Таким образом получается тонкослойное полимерное покрытие.
· ВАЖНО: каждый последующий слой должен наноситься на предыдущий «по липкому» ( не позднее чем через 24 часа)
· Суммарное количество слоев рабочего состава  полимерного покрытия   составляет: 3 – 5 в зависимости от предъявленных требований.
Создания противоскользящего износостойкого покрытия с повышенными нагрузками (например рекомендуется для пандусов в паркингах, ступени лестниц) 
· После предварительной пропитки бетона составом «АМОКОР» КМ до полного насыщения и образования достаточного поверхностного слоя, не позднее чем через час, нанести на  композицию АМОКОР  КМ   цветной кварцевый песок (расход 1,50-2,0  кг/м2) при помощи сита или  пескоструйного аппарата, прикатать его при помощи катка.
· Через 24 ч.  смести с поверхности не приклеившийся кварцевый песок,  нанести  на рабочую поверхность слой композиции  полимерной краской (расход 0,200 кг/м2,)  до образования глянца (полной пропитки песчаного слоя, механическим способом с использованием агрегата безвоздушного распыления  типа «Grako».
· Не позднее чем через час, нанести на  композицию АМОКОР  КМ   цветной кварцевый песок (расход 1,50-2,0  кг/м2) при помощи сита или  пескоструйного аппарата, прикатать его при помощи катка.
·   Через 24 ч. смести с поверхности не приклеившийся кварцевый песок, нанести  на рабочую поверхность финишный слой композиции  АМОКОР  КМ   (расход 0,20 кг/м2)  механическим способом с использованием агрегата безвоздушного до образования глянцевой поверхности.
·  Количество слоев  вальируется по  требованию заказчика в зависимости от предъявляемых требований к покрытию.
· Срок полной полимеризации и придание покрытию износостойкости – 5 суток на открытых площадках, 7 - суток в закрытых помещениях.
· После окончания всех работ по восстановлению и устройству защитного покрытия необходимо выполнить требования экологической чистоты: все остатки материалов, пустые канистры, отработанный инструмент  должны быть тщательно упакованы, уложены в емкости, контейнеры и  затем вывезены в специально отведенные зоны.
При нанесении покрытия недопустимо:
· попадание  воды и влаги  в рабочий состав, на обрабатываемую поверхность и на слой защитного покрытия до его полной полимеризации (24 часа). В противном случае воду необходимо удалить ветошью, высушить и повторить нанесение;
· образование подтеков, пропусков.
· Временные параметры нанесения материалов определены при температуре +10° С. При повышении температуры окружающей среды до  +20° С, интервалы времени между нанесением слоев уменьшаются в 2 раза, а при понижении температуры до 0°С  – соответственно увеличиваются.
· В случае просрочки временных ограничений  необходимо использовать “активатор”. “Активатор” наносить кистью,  расход  -  100   г/ м2. После нанесения “активатора”, следующий слой рабочего состава наносится не ранее, чем через 0,5 часа и не позднее 12 часов.
· Ввод в эксплуатацию обработанного объекта (при условии, что это повлечет за собой контакт его поверхности с агрессивной средой) производить не ранее, чем через 5 (пять) суток после окончания работ.
· Обязательные условия при выполнении работ:
· приготовление материалов осуществлять в чистой, сухой полиэтиленовой или металлической емкости;
· для промывки кистей, валиков, краскораспылителя использовать растворитель (этилацетат, толуол, ацетон, растворитель 646, растворитель 647);
· запрещается использовать для мытья рук этилацетат и толуол;
· работы производить в спецодежде: халате или комбинезоне, резиновой обуви, резиновых перчатках. 
· Работы в закрытых помещениях, емкостях, резервуарах и т. п. выполнять только при устройстве приточно-вытяжной вентиляции и  рабочем освещении напряжением 12 В, выполненном во взрывобезопасном исполнении, а также дополнительно иметь защитные очки с прозрачными стеклами, респиратор или противогаз;
· при работе с “активатором” следует проявлять особую осторожность и неукоснительно выполнять требования техники безопасности.
· Шлифовка бетонной поверхности, заливка трещин бетона за счёт средств и сил подрядчика.
· Гарантийный срок полимерной композиции - 12 месяцев со дня изготовления.



