№1 Приложение
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На выполнение работ по устройству эпоксидного наливного пола

Площадь покрытия: 95 м²
1. Предмет работ
Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по подготовке основания и устройству эпоксидного наливного покрытия общей площадью 95 м².
2. Исходные данные
- Основание – существующая цементно-песчаная стяжка.
- Толщина эпоксидного покрытия – согласно проекту или требованиям Заказчика.
3. Перечень выполняемых работ
3.1 Подготовка основания
Подрядчик выполняет следующие работы:
- механическая шлифовка цементной стяжки по всей площади 95 м²;
- удаление цементного молочка, загрязнений и слабых участков;
- обеспыливание поверхности промышленным пылесосом;
- ремонт и заполнение трещин кварцевым песком с применением соответствующего ремонтного состава;
- нанесение эпоксидной грунтовки в два слоя с соблюдением технологических интервалов между слоями.
3.2 Устройство эпоксидного покрытия
После подготовки основания производится:
- приготовление эпоксидной смеси путем смешивания PROF PAINTS Компонент А и PROF PAINTS Компонент Б;
- равномерное нанесение эпоксидного состава по всей площади;
- распределение материала раклей с последующей прокаткой игольчатым валиком для удаления воздуха и получения равномерного покрытия.
4. Материалы
Материалы, предоставляемые Заказчиком:
- PROF PAINTS Компонент А;
- PROF PAINTS Компонент Б.
Материалы, предоставляемые Подрядчиком:
- эпоксидная грунтовка;
- кварцевый песок;
- ремонтные материалы для заделки трещин;
- абразивные материалы для шлифования;
- расходные материалы (валики, ракли, игольчатые валики, шпатели, малярные принадлежности, диски, пленка и др.);
- очистители и вспомогательные материалы.
Стоимость всех перечисленных материалов, кроме PROF PAINTS Компонент А и PROF PAINTS Компонент Б, включается в стоимость работ Подрядчика.
5. Требования к качеству
После завершения работ покрытие должно:
- иметь однородную поверхность без пропусков;
[bookmark: _GoBack]- не иметь пузырей, кратеров, отслоений и не прокрашенных участков;
- обладать надежной адгезией к основанию;
- соответствовать технологии нанесения эпоксидных покрытий.


6. Ответственность сторон
Заказчик обеспечивает:
- предоставление PROF PAINTS Компонент А и PROF PAINTS Компонент Б в необходимом количестве;
- доступ к объекту и электроснабжение для выполнения работ.
Подрядчик обеспечивает:
- выполнение всех подготовительных работ;
- поставку всех вспомогательных материалов и расходников;
- соблюдение технологии нанесения покрытия;
- уборку рабочей зоны после завершения работ.
Примечание: PROF PAINTS Компонент А и PROF PAINTS Компонент Б предоставляет Заказчик. Все остальные материалы, оборудование, инструмент, транспортные расходы и расходные материалы предоставляет Подрядчик и включает их стоимость в цену выполняемых работ.

| Наименование работ                          | Ед. изм.    | Количество |
|--------------------|----------|-----------:     |
| Шлифование цементной стяжки      | м²               | 95 |
| Обеспыливание поверхности           | м²               | 95 |
| Ремонт трещин                                  | комплект   | 1 |
| Грунтование поверхности (2 слоя)  | м²               | 95 |
| Устройство эпоксидного наливного покрытия | м² | 95 |

Место выполнения работы (услуги): Область Абай, город Семей, улица Сорокина 18.
Срок оказания услуг: В течении 16 календарных дней со дня, следующего за днем регистрации договора в органах Казначейства.




























№1 Қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Эпоксидті өздігінен тегістелетін еденді орнату жұмыстарына
Қапталатын алаң: 95 м²
1. Жұмыс мәні
Мердігер жалпы ауданы 95 м² болатын эпоксидті өздігінен тегістелетін еденді орнату және негізді дайындау бойынша жұмыстар кешенін орындауға міндеттенеді.
2. Бастапқы мәліметтер
- Негізі – қолданыстағы цемент-құмды стяжка.
- Негіз берік, құрғақ және полимерлі жабынды жағуға жарамды болуы тиіс.
- Эпоксидті жабынның қалыңдығы – жобаға немесе Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес.
3. Орындалатын жұмыстардың тізбесі
3.1 Негізді дайындау
Мердігер келесі жұмыстарды орындайды:
- 260 м² алаң бойынша цементті стяжканы механикалық тегістеу (шлифовкалау);
- цемент сүтін, ластануды және әлсіз қабаттарды жою;
- өнеркәсіптік шаңсорғышпен бетті толық шаңнан тазарту;
- жарықтарды кварц құмын және тиісті жөндеу құрамын пайдалана отырып жөндеу және толтыру;
- эпоксидті праймерді екі қабат етіп, технологиялық аралықтарды сақтай отырып жағу.
3.2 Эпоксидті жабынды орнату
Негіз дайындалғаннан кейін:
- PROF PAINTS Компонент А және PROF PAINTS Компонент Б материалдарын араластыру арқылы эпоксидті қоспаны дайындау;
- эпоксидті қоспаны бүкіл алаңға біркелкі жағу;
- материалды раклямен таратып, ауа көпіршіктерін жою және біркелкі жабын алу үшін инелі білікпен өңдеу.
4. Материалдар
Тапсырыс беруші ұсынады:
- PROF PAINTS Компонент А;
- PROF PAINTS Компонент Б.
Мердігер ұсынады:
- эпоксидті праймер;
- кварц құмы;
- жарықтарды жөндеуге арналған материалдар;
- тегістеуге арналған абразивті материалдар;
- шығын материалдары (біліктер, раклялар, инелі біліктер, шпательдер, бояу құралдары, тегістеу дискілері, қорғаныс пленкасы және т.б.);
- тазартқыш және қосалқы материалдар.
PROF PAINTS Компонент А және PROF PAINTS Компонент Б материалдарынан басқа барлық материалдардың құны Мердігердің жұмыс құнына енгізіледі.
5. Сапа талаптары
Жұмыс аяқталғаннан кейін жабын:
- біркелкі болуы;
- көпіршіктерсіз, ойықсыз, қабаттанусыз және жабылмаған жерлерсіз болуы;
- негізге берік жабысуы;
- эпоксидті жабындарды орнату технологиясына сәйкес болуы тиіс.


6. Тараптардың жауапкершілігі
Тапсырыс беруші қамтамасыз етеді:
- PROF PAINTS Компонент А және PROF PAINTS Компонент Б материалдарын қажетті көлемде ұсынуды;
- жұмыс жүргізілетін нысанға қолжетімділікті және электрмен жабдықтауды.
Мердігер қамтамасыз етеді:
- барлық дайындық жұмыстарын орындауды;
- барлық қосалқы және шығын материалдарын жеткізуді;
- эпоксидті жабынды орнату технологиясын сақтауды;
- жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын тазалауды.
Ескерту: PROF PAINTS Компонент А және PROF PAINTS Компонент Б материалдарын Тапсырыс беруші ұсынады. Қалған барлық материалдарды, жабдықтарды, құрал-саймандарды, көлік шығындарын және шығын материалдарын Мердігер қамтамасыз етеді және олардың құнын орындалатын жұмыстардың бағасына енгізеді.

| Жұмыс атауы | Өлшем бірлігі | Саны |
|-------------|---------------|-----:|
| Цементті стяжканы тегістеу | м² | 95 |
| Бетті шаңнан тазарту | м² | 95 |
| Жарықтарды жөндеу | жиынтық | 1 |
| Праймер жағу (2 қабат) | м² | 95 |
| Эпоксидті өздігінен тегістелетін еденді орнату | м² | 95 |

Жұмыс (қызмет) орындалатын мекен-жай: Абай облысы, Семей қаласы, Сорокина көшесі, 18
Қызмет көрсету мерзімі: Қазынашылық органдарында шарт тіркелген күннен кейінгі күннен бастап 16  күнтізбелік күн ішінде.
