1. Техническая спецификация
На приобретение работы многослойного безопасного стекла триплекс для устройства смотровых участков в полу музейного объекта
1. Наименование товара:
Многослойное безопасное стекло триплекс для напольного применения (ходовое стекло).
2. Количество:
3 (три) стеклянные панели.
3. Размер одной панели:
1610 × 820 мм.
Окончательные размеры согласовываются с Заказчиком до изготовления по фактическим размерам посадочного места.
4. Назначение:
Стеклянные панели предназначены для горизонтальной установки в уровне пола музея «Шығыс моншасы» и эксплуатации в условиях постоянного движения посетителей, с целью обеспечения визуального доступа к историческим дымовым (тепловым) каналам, расположенным под полом.
5. Тип и конструкция стекла:
Многослойное ламинированное безопасное стекло триплекс, предназначенное для применения в качестве ходовой напольной поверхности.
· не менее 3 слоёв закалённого стекла; 
· толщина каждого стеклянного слоя – не менее 8 мм; 
· конструкционные промежуточные полимерные слои – PVB, SGP либо эквивалент; 
· общая номинальная толщина готовой панели – не менее 25 мм. 
Рекомендуемая конструкция: 8 + полимерный слой + 8 + полимерный слой + 8 мм.
Допускается поставка стекла с характеристиками, превышающими указанные требования.
6. Несущая способность:
Стекло должно быть рассчитано для эксплуатации в общественном помещении с постоянным движением посетителей.
Расчётная равномерно распределённая нагрузка – не менее 5,0 кН/м², с учётом также локальной нагрузки.
Поставщик обязан подтвердить пригодность предлагаемого стекла для горизонтального ходового применения и предоставить соответствующий расчёт либо техническое подтверждение производителя.
7. Безопасность:
При повреждении одного из стеклянных слоёв промежуточный полимерный слой должен удерживать разрушенные фрагменты и обеспечивать сохранение конструкции в собранном состоянии.
Стекло должно иметь подтверждённые характеристики ударной безопасности.
8. Поверхность:
Верхняя поверхность должна иметь противоскользящие свойства и быть пригодной для эксплуатации в качестве покрытия пола общественного помещения, в том числе при влажной уборке.
При этом стекло должно сохранять достаточную прозрачность для визуального наблюдения за историческими каналами.
9. Кромки:
Кромки должны быть механически обработаны. Острые необработанные кромки не допускаются.
10. Качество:
Не допускаются трещины, сколы, расслоения, пузыри, помутнения и другие дефекты, влияющие на безопасность, прочность или прозрачность изделия.
11. Требования к опиранию:
Стекло должно быть пригодно для установки в специально подготовленную несущую раму с использованием соответствующих опорных и разделительных элементов.
Поставщик предоставляет рекомендации по схеме и параметрам опирания.
12. Документы при поставке:
Поставщик предоставляет:
· технический паспорт/описание изделия; 
· сведения о производителе; 
· состав и толщину стеклянных слоёв; 
· тип промежуточного полимерного слоя; 
· документы о соответствии продукции установленным требованиям; 
· подтверждение пригодности для напольного/ходового применения; 
· расчёт или техническое подтверждение несущей способности; 
· документы/протоколы испытаний на ударную безопасность; 
· рекомендации по эксплуатации и очистке; 
· гарантийные обязательства. 
13. Упаковка и транспортировка:
Стеклянные панели должны поставляться в защитной упаковке, исключающей повреждение стекла и кромок при транспортировке и разгрузке.
14. Особое условие:
Не допускается поставка обычного триплекса, предназначенного для окон, витрин, дверей, перегородок или вертикального остекления.
Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, соответствовать заявленным техническим характеристикам и быть предназначен для горизонтального ходового применения.
15. Результат поставки:
3 (три) готовые стеклянные панели размером 1610 × 820 мм, изготовленные из многослойного безопасного триплекса, предназначенного для ходовой напольной эксплуатации, с предоставлением предусмотренной технической документации.

Техникалық сипаттамалар
Мұражай нысанының еденіне көру аймақтарын орнатуға арналған ламинатталған қауіпсіздік әйнегі сатып алу үшін
1. Өнім атауы:
Еденге арналған ламинатталған қауіпсіздік әйнегі (кіруге арналған әйнек).
2. Саны:
3 (үш) шыны панель.
3. Бір панельдің өлшемі:
1610 × 820 мм.
Соңғы өлшемдер өндіріске дейін Тапсырыс берушімен орнату алаңының нақты өлшемдеріне негізделіп келісіледі.
4. Мақсаты:
Шыны панельдер «Шығыс Моншасы» мұражайының еден деңгейінде көлденең орнатуға және келушілердің тұрақты қозғалысы жағдайында еден астында орналасқан тарихи түтін (жылу) арналарына көрнекі қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін пайдалануға арналған.
5. Шыны түрі және құрылымы:
Кіруге арналған еден беті ретінде пайдалануға арналған ламинатталған қауіпсіздік әйнегі.
• кемінде 3 шыңдалған шыны қабаты;
• әрбір шыны қабатының қалыңдығы кемінде 8 мм;
• құрылымдық полимерлі аралық қабаттар – PVB, SGP немесе баламасы;
• дайын панельдің жалпы номиналды қалыңдығы кемінде 25 мм.
Ұсынылатын дизайн: 8 мм + полимер қабаты + 8 мм + полимер қабаты + 8 мм.
Сипаттамалары көрсетілген талаптардан асатын шыныға рұқсат етіледі.
6. Жүк көтергіштігі:
Шыны келушілер тұрақты ағыны бар қоғамдық кеңістікте пайдалануға арналған болуы керек.
Біркелкі бөлінген есептелген жүктеме кемінде 5,0 кН/м² құрайды, сонымен қатар жергілікті жүктемелерді ескере отырып.
Жеткізуші ұсынылған шынының көлденең жүру қолданбаларына жарамдылығын растауға және өндірушіден тиісті есептеуді немесе техникалық растауды ұсынуға міндетті.
7. Қауіпсіздік:
Егер шыны қабаттарының бірі зақымдалған болса, полимерлі аралық қабат сынған сынықтарды ұстап тұруы және құрылымның жиналған күйінде қалуын қамтамасыз етуі керек.
Шыны соққыға төзімділігі дәлелденген сипаттамаларға ие болуы керек.
8. Беті:
Үстіңгі беті тайғанауға төзімді және қоғамдық орындарда, соның ішінде ылғалды тазалау кезінде еден жабыны ретінде пайдалануға жарамды болуы керек.

Әйнек тарихи каналдарды көрнекі түрде бақылау үшін жеткілікті мөлдірлікті сақтауы керек.

9. Жиектері:
Жиектері өңделуі керек. Өткір, өңделмеген жиектерге рұқсат етілмейді.

10. Сапасы:
Сынықтар, сынықтар, қабыршақтанулар, көпіршіктер, бұлыңғырлану және өнімнің қауіпсіздігіне, беріктігіне немесе мөлдірлігіне әсер ететін басқа да ақауларға рұқсат етілмейді.

11. Тірек талаптары:
Әйнек тиісті тірек және аралық элементтерді пайдаланып арнайы дайындалған тірек рамасына орнатуға жарамды болуы керек.
Жеткізуші тірек схемасы мен параметрлері бойынша ұсыныстар береді.

12. Жеткізу құжаттары:
Жеткізуші мыналарды ұсынады:
• техникалық деректер парағын/өнім сипаттамасын;
• өндіруші туралы ақпаратты;
• шыны қабаттарының құрамы мен қалыңдығын;
• аралық полимер қабатының түрін;
• өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды;
• еденде/жүру кезінде пайдалануға жарамдылығын растауды;
• жүк көтергіштігін есептеу немесе техникалық растау;
• соққы қауіпсіздігін сынау құжаттары/есептері;
• пайдалану және тазалау бойынша ұсыныстар;
• кепілдік міндеттемелері.

13. Қаптама және тасымалдау:
Тасымалдау және түсіру кезінде әйнек пен жиектердің зақымдалуын болдырмау үшін шыны панельдер қорғаныш қаптамасында жеткізілуі тиіс.

14. Ерекше жағдай:
Терезелерге, витриналарға, есіктерге, бөлімдерге немесе тік әйнектерге арналған стандартты ламинатталған әйнек жеткізуге рұқсат етілмейді.
Берілетін өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі және көлденең жүруге арналған болуы керек.
15. Жеткізу нәтижесі:
[bookmark: _GoBack]Еденге қойып пайдалануға арналған, ламинатталған қауіпсіз ламинатталған әйнектен жасалған, өлшемі 1610 x 820 мм 3 (үш) дайын шыны панель, қажетті техникалық құжаттамамен бірге.


