Техническая спецификация

1. Наименование и объём работ
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Устройство бетонной стяжки толщиной не менее 100 мм без армирования, из собственных инертных материалов
	м²
	580



2. Технические характеристики
	Параметр
	Требование

	Тип работ
	Устройство бетонной стяжки

	Толщина стяжки
	Не менее 100 мм

	Площадь покрытия
	580 м²

	Армирование
	Не предусмотрено

	Материалы
	Песок, цемент М400, вода

	Способ укладки
	Укладка с распределением и выравниванием по маякам

	Уплотнение
	Вибрирование бетонной смеси подходящим оборудованием

	Финишная обработка
	Затирка поверхности

	Уход за бетоном
	Защита от преждевременного высыхания в период твердения


3. Состав работ
1. Подготовка основания к выполнению бетонных работ.
2. Установка маяков и проверка высотных отметок.
3. Доставка материалов и подача их к месту производства работ.
4. Приготовление бетонной смеси из цемента, инертных материалов и воды.
5. Укладка и равномерное распределение бетонной смеси по площади.
6. Вибрирование и уплотнение смеси.
7. Выравнивание поверхности по маякам с соблюдением толщины не менее 100 мм.
8. Затирка поверхности.
9. Уход за бетоном в период твердения.
10. Контроль качества и сдача выполненных работ заказчику.
4. Расчёт объёма бетонной смеси
Расчёт при минимальной толщине 100 мм

Расчётный объём: 58 м³
Фактический расход материалов определяется с учётом толщины стяжки, перепадов основания и технологических потерь.
5. Требования к качеству
· Толщина готовой стяжки должна составлять не менее 100 мм.
· Поверхность должна быть ровной, без недопустимых перепадов, рыхлых участков и разрушений.
· Бетонная смесь должна быть равномерно распределена и уплотнена.
· Высотные отметки и ровность поверхности должны соответствовать согласованным требованиям заказчика.
· Необходимо обеспечить надлежащий уход за бетоном в период набора прочности.
· Приёмка работ осуществляется после осмотра результата заказчиком и проверки соответствия согласованным требованиям.
6. Материалы, оборудование и обязанности сторон
Исполнитель обеспечивает:
· собственные инертные материалы, цемент М400 и воду для приготовления смеси;
· необходимую рабочую бригаду и оборудование;
· укладку, вибрирование, затирку и уход за бетоном.
Заказчик обеспечивает:
· доступ к воде и электроэнергии;
· беспрепятственный подъезд техники к месту работ;
· доступ к рабочей зоне и подготовленному основанию.
7. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные работы — 12 месяцев. Условия гарантии, порядок устранения выявленных недостатков и исключения фиксируются в договоре подряда.
Примечание: класс прочности бетона, требования к основанию, допустимые отклонения по ровности и необходимость деформационных швов должны быть согласованы с заказчиком до начала работ. 












ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
1. Жұмыстардың атауы және көлемі
	№
	Жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Өзінің инертті материалдарын пайдалана отырып, қалыңдығы кемінде 100 мм болатын, арматурасыз бетон тұтастырмасын орнату
	м²
	580



2. Техникалық сипаттамалары
	Параметр
	Талап

	Жұмыс түрі
	Бетон тұтастырмасын орнату

	Тұтастырма қалыңдығы
	Кемінде 100 мм

	Жабын ауданы
	580 м²

	Арматуралау
	Қарастырылмаған

	Материалдар
	Құм, М400 цементі, су

	Төсеу тәсілі
	Бетон қоспасын таратып, бағыттаушы маяктар бойынша тегістеу

	Тығыздау
	Бетон қоспасын тиісті жабдықпен дірілдету арқылы тығыздау

	Соңғы өңдеу
	Бетон бетін ысқылап тегістеу

	Бетонға күтім жасау
	Қатаю кезеңінде мерзімінен бұрын кеуіп кетуден қорғау


3. Жұмыстардың құрамы
1. Бетондау жұмыстарына арналған негізді дайындау.
2. Бағыттаушы маяктарды орнату және биіктік белгілерін тексеру.
3. Материалдарды жеткізу және жұмыс орнына беру.
4. Цементтен, инертті материалдардан және судан бетон қоспасын дайындау.
5. Бетон қоспасын төсеу және алаң бойынша біркелкі тарату.
6. Бетон қоспасын дірілдету арқылы тығыздау.
7. Қалыңдығы кемінде 100 мм болуын сақтай отырып, бетті маяктар бойынша тегістеу.
8. Бетон бетін ысқылап тегістеу.
9. Бетонның қатаю кезеңінде күтім жасау.
10. Жұмыстардың сапасын бақылау және орындалған жұмыстарды тапсырыс берушіге тапсыру.
4. Бетон қоспасының көлемін есептеу
Қалыңдығы 100 мм болған кездегі есеп:

Есептік көлемі: 58 м³.
Материалдардың нақты шығыны тұтастырманың нақты қалыңдығына, негіздегі биіктік айырмашылықтарына және технологиялық шығындарға байланысты анықталады.
5. Сапаға қойылатын талаптар
· Дайын тұтастырманың қалыңдығы кемінде 100 мм болуы тиіс.
· Бетінде жол берілмейтін тегіссіздіктер, үгітілген учаскелер мен бұзылулар болмауы тиіс.
· Бетон қоспасы біркелкі төселіп, тиісті түрде тығыздалуы керек.
· Биіктік белгілері мен бетінің тегістігі тапсырыс берушімен келісілген талаптарға сәйкес болуы тиіс.
· Бетонның беріктік жинау кезеңінде тиісті күтім қамтамасыз етілуі қажет.
· Жұмыстарды қабылдау тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды қарап, келісілген талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін жүзеге асырылады.
6. Материалдар, жабдықтар және тараптардың міндеттері
Орындаушы қамтамасыз етеді:
· Өзінің инертті материалдарын, М400 цементін және қоспаны дайындауға қажетті суды;
· Қажетті жұмысшылар бригадасын және жабдықтарды;
· Бетон қоспасын төсеу, дірілдету арқылы тығыздау, бетін тегістеу және бетонға күтім жасау жұмыстарын.
Тапсырыс беруші қамтамасыз етеді:
· Суға және электр энергиясына қолжетімділікті;
· Техниканың жұмыс орнына кедергісіз келуін;
· Жұмыс аймағына және дайындалған негізге қолжетімділікті.
7. Кепілдік міндеттемелері
Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі — 12 ай.
Кепілдік шарттары, анықталған кемшіліктерді жою тәртібі және кепілдікке кірмейтін жағдайлар мердігерлік шартта белгіленеді.
Ескерту
Бетонның беріктік класы, негізге қойылатын талаптар, беттің тегістігі бойынша рұқсат етілетін ауытқулар және деформациялық жіктерді орнату қажеттілігі жұмыстар басталғанға дейін тапсырыс берушімен келісіліп, тиісті жобалық шешімде көрсетілуі тиіс.
