Приложение 2 
 к конкурсной документации


Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации
	Номер закупки:
	

	Наименование закупки:
	Работы по пошиву одежды

	Номер лота:
	

	Наименование лота:
	Работы по пошиву одежды

	Описание лота:
	Работы по пошиву одежды

	Дополнительное описание лота:
	работы по пошиву одежды для технического персонала согласно технической спецификации

	Количество:
	14

	Единица измерения:
	Штук

	Места поставки:
	Восточно-Казахстанская область,  район Самар, с.Кокжыра, ул. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН, 6

	Срок поставки:
	в течений 30 календарных дней со дня подписания договора

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
	Характеристики
Костюм хлопчатобумажный 
 Требования к ткани для изготовления костюма в требований.
  Требование1.
 Состав ткани Содержание хлопка не менее 87 – 88 %, полиэфирного волокна не более 11 - 12%, c включением антистатической нити 1% Максимальная плотность ткани Усадка ткани после 5-ти стирок 185 г/м² не более 3% Стойкость ткани к разрывным нагрузкам не менее 850/800 Н Положение О требованиях к специальной одежде, специальной обуви, средствам индивидуальной защиты Код: ПО-III-57.01-02 Редакция 1 (основа / уток) стр. 14 из 49 Устойчивость окраски к стирке не менее 4.0 Устойчивость окраски к солнечному свету не менее 4.0 Стойкость к истиранию Соответствие стандартам не менее 4000 циклов 
1.1.1. Техническая характеристика костюма для рабочего персонала (рисунок 1). Куртка с центральной бортовой застежкой на тесьму-молнию с планкой, двумя кнопками-заклепками внизу и вверху левой полочки, отложным воротником, внешними боковыми накладными карманами - книжкой с наклонным входом, рукавами реглан с манжетами застежка кнопка, вентиляционными отверстиями в области подмышечных впадин, нагрудными накладными карманами с клапанами на текстильной застежке с петлей. Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин в боковом шве с застежкой на тесьму-молнию (подзор – сеточка). Низ куртки обработан поясом-манжетой. Для регулирования длины пояса по боковым швам настрочены паты на кнопках. На поясе-манжете выполнена двойная отделочная строчка. Светоотражающая лента выполнена на манжетах рукавов и поясе манжете. Настрачивание кокетки, нижних частей полочки и спинки, средней и локтевой частей рукава, верхних накладных карманов, втачивание тесьмы-молнии, притачивание пояса, выполняют накладным швом двумя строчками (0,6-0,7см). На средней части внизу спинки на складке выполнена закрепка (15см) двумя строчками. На патах и складке на средней части спинки выполнена двойная отделочная строчка. Кокетка на полочках, наклонный вход боковых накладных карманов, средняя часть рукава обработаны кантом светло-серого цвета. Полочка из трех частей: кокетки, средней и нижней. Нагрудные накладные карманы с клапаном. На левой полочке на нагрудном накладном кармане светло серого цвета настрочены отделочные карманы из основной ткани один в ширину кармана, на который настрочен малый карман - портфель. Клапаны накладных карманов с текстильной застежкой с петлей для открывания карманов. Нижняя часть нагрудного кармана настрочена на верхнюю часть бокового кармана. Спинка из трех частей: двух боковых и средней. Боковые части состоят из двух частей: верхней и нижней. На спинке с изнаночной стороны в верхней части выполнена усилительная накладка из светло-серой ткани. Рукав реглан трехшовный. Средняя часть (без верхней вытачки) изготовлена из ткани черного цвета. На локтевой части – средняя часть выполнена из отделочной ткани светло серого цвета с защипами. Открытые срезы обметывают. Низ рукава обработан манжетой с застежкой на кнопки. Брюки - с притачным поясом, в области боковых швов ширина регулируется эластичной тесьмой. Гульфик брюк цельновыкроенный. Застежка: гульфика обработана тесьмой-молнией, пояса - на пуговицу-заклепку. Петлю обметывают на левом конце пояса брюк - на расстоянии 1,5 см от края посередине ширины. Пуговицу-заклепку располагают соответственно расположению петель. Шлевки на линии талии – не менее 5 шт. На передних половинках брюк в боковых швах выполнены карманы с наклонным входом с подзором, обработанные кантом светло-серого цвета. С правой стороны на подзоре бокового кармана настрочен отделочный накладной карман. В области колена выполнены накладные карманы с клапаном. Клапан втачан в боковой и шаговый швы. Клапан с текстильной застежкой и отделочным кантом. С левой стороны на боковом шве в области бедра выполнен карман-портфель с клапаном и застежкой текстильной с петлей. На задних половинках брюк накладными карманами: слева накладной карман без клапана, справа накладной карман с клапаном с застежкой на текстильную ленту с петлей. Под накладным карманом с правой Положение О требованиях к специальной одежде, специальной обуви, средствам индивидуальной защиты Код: ПО-III-57.01-02 Редакция 1 стр. 15 из 49 стороны выполнен отлетный накладной карман-портфель с наклонным входом из ткани светло-серого цвета. На котором выполнен дополнительный гладкий накладной карман, состоящий из двух частей. В области колен сзади настрочена световозвращающая лента. Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Шаговый боковой и средний швы выполнены тройной отделочной строчкой. Наклонный вход боковых карманов брюк, нижний срез клапана на карманах в области колен, - обработаны кантом светло-серого цвета. Логотип установленного образца (соглосовать с заказщиком)
Размеры:
1. 48-50 размер - 2 штук
2. 50-52 размер - 1 штук
3. 52-54 размер - 3 штук
4. 54-56 размер - 2 штук


[image: ]
Требование 2
 Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток) не менее 1300/700 Н Усадка ткани после 5-ти стирок Устойчивость окраски к стирке не более 2,5% не менее 4.0 Устойчивость окраски к солнечному свету не менее 4.0 Стойкость к истиранию Соответствие стандартам не менее 7000 циклов 4.0 Стойкость к истиранию Соответствие стандартам не менее 7000 циклов 
2.2.1. Костюм техперсонала.(костюм женский) Комплектация: блуза с длинным рукавом, брюки, колпак или косынка. Ткань смесовая с ВО пропиткой: хлопок - 60%, полиэфир – 40%. Блуза полуприлегающего силуэта с длинным рукавом, английский воротник, застежка на пуговицы. Контрастная отделка воротника, кокетки, карманов, хлястика и манжет рукавов. Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы. Регулирующийся хлястик по линии талии. Защита от производственных загрязнений, механических воздействий. Ткань с антистатичной нитью и пропитками: антибактерицидная, МБС, КЩС. Карманы: накладные верхний (левая сторона) и два глубоких нижних. Логотип установленного образца (соглосовать с заказщиком)
Размеры:
1. 42 - 44 размер – 1 штук
2. 48 - 50 размер - 1 штук
5. 50-52 размер - 2 штук
6. 52-54 размер - 2 штук

	Гарантия
	1 год





























Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша


Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі
	Сатып алудың нөмірі:
	

	Сатып алудың атауы:
	Киім тігу жұмыстары

	Лоттың нөмірі:
	

	Лоттың атауы:
	Киім тігу жұмыстары

	Лоттың сипаттауы:
	Киім тігу жұмыстары

	Лоттың қысқаша сипаттауы:
	техникалық ерекшелікке сәйкес техникалық персоналға арналған киім тігу бойынша жұмыстар

	Саны, көлемі:
	14

	Өлшем бірлігі:
	Дана

	Жеткізу орны:
	Шығыс Қазақстан облысы, Самар ауданы, Көкжыр ауылы, ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН көшесі, 6

	Жеткізу мерзімі:
	келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде

	Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:
	Сипаттамалары
Мақта костюм 
 Талаптарда костюм жасауға арналған матаға қойылатын талаптар 
 Талап 1.
 Матаның құрамы мақта құрамы 87 – 88% - дан кем емес, полиэфир талшығы 11-12% - дан аспайды, антистатикалық жіпті қосқанда 1% матаның максималды тығыздығы 5 жуудан кейін матаның шөгуі 185 г/м2 3% - дан аспайды матаның үзілу жүктемелеріне төзімділігі 850/800 Н кем емес арнайы киімге қойылатын талаптар туралы ереже, арнайы аяқ киімнің, жеке қорғаныс құралдарының коды: ПО-III-57.01-02 редакция 1 (негіз / үйрек) 49 беттің 14-і жууға бояудың тұрақтылығы 4.0 кем емес күн сәулесіне бояудың тұрақтылығы 4.0 кем емес абразияға төзімділік 4000 циклден кем емес стандарттарға сәйкестік
Жұмысшы персоналға арналған костюмнің техникалық сипаттамасы (1-сурет). Сол жақ сөренің төменгі және жоғарғы жағында екі тойтарма түймесі бар орталық бүйірлік сыдырма ілгегі бар күрте, бүктелетін жағасы, сыртқы бүйірлік жапсырма қалталары-көлбеу кіреберісі бар кітап, манжеттері бар раглан жеңдері бекіткіш түйме, қолтық аймағындағы желдеткіш саңылаулар, ілмегі бар тоқыма ілгегіндегі клапандары бар кеудеге арналған жапсырма қалталар. Қолтық астындағы саңылаулар бүйірлік тігісте найзағай ілгегі бар (подзор-тор). Пиджактың төменгі жағы манжет белбеуімен өңделеді. Белдіктің ұзындығын реттеу үшін түймелердегі паталар бүйір тігістерде реттеледі. Манжет белдеуінде екі рет әрлеу тігісі жасалады. Шағылыстыратын таспа манжеттерде жеңдерде және белбеуде манжеттерде жасалады.Қамытты, сөренің және Арқалықтың төменгі бөліктерін, жеңнің ортаңғы және шынтақ бөліктерін, үстіңгі жапсырма қалталарды тігу, найзағай өрімін тігу, белбеуді тігу екі тігіспен (0,6-0,7 см) үстеме тігіспен орындалады. Артқы жағының ортаңғы бөлігінде бүктемеде екі тігіспен (15 см) бекітіледі. Артқы жағының ортаңғы бөлігіндегі паталар мен бүктемелерде екі рет әрлеу тігісі жасалады. Сөрелердегі қамыт, бүйірлік үстіңгі қалталардың көлбеу кіреберісі, жеңнің ортаңғы бөлігі ашық сұр түсті жиекпен өңделеді. Үш бөліктен тұратын сөре: қамыт, ортаңғы және төменгі. Қақпағы бар төс қалталары. Сол жақ сөреде ақшыл сұр түсті төс жапсырма қалтада негізгі матадан жасалған әрлеу қалталары бір қалтаның ені бойынша, оған шағын портфель қалтасы тігілген. Қалтаны ашуға арналған ілмегі бар тоқыма бекіткіші бар қалта клапандары. Кеуде қалтасының төменгі бөлігі бүйір қалтаның жоғарғы жағына орнатылады. Үш бөліктен тұратын артқы жағы: екі бүйір және ортаңғы.Бүйір бөліктері екі бөліктен тұрады: жоғарғы және төменгі. Артқы жағында дұрыс емес жағынан жоғарғы бөлігінде ашық сұр матадан жасалған күшейткіш төсем жасалған. Раглан жеңі үш тігісті. Ортаңғы бөлігі (жоғарғы дартсыз) қара матадан жасалған. Шынтақ бөлігінде-ортаңғы бөлігі қыстырғыштары бар ашық сұр түсті әрлеу матасынан жасалған. Ашық бөлімдер сыпырылады. Жеңнің төменгі жағы түймелері бар манжетпен өңделеді. Шалбар-тігілген белбеуі бар, бүйір тігістер аймағында ені серпімді өріммен реттеледі. Толық кесілген шалбар гульфигі. Бекіткіш: гульфика найзағаймен, белбеу-тойтарма түймесімен өңделеді. Ілмек шалбар белбеуінің сол жағында - енінің ортасында шетінен 1,5 см қашықтықта орналасқан. Тойтарма түймесі ілмектердің орналасуына сәйкес орналастырылған. Бел сызығындағы ілмектер-кемінде 5 дана. шалбардың алдыңғы жартысында бүйір тігістерде ашық сұр түсті жиекпен өңделген, бұрышты кіреберісі бар қалталар жасалған.Оң жағында бүйірлік қалтаның подзорында әрлеу үстеме қалтасы орнатылды. Тізе аймағында клапаны бар жалған қалталар жасалады. Клапан бүйірлік және қадамдық тігістерге бекітілген. Тоқыма бекіткіші және әрлеу жиегі бар Клапан. Сол жағында жамбас аймағындағы бүйірлік тігісте клапаны бар портфель қалтасы және ілмегі бар тоқыма бекіткіші бар. Шалбардың артқы жартысында қалта қалталары бар: сол жақта қақпақсыз қалта, оң жақта ілмегі бар тоқыма таспасы бар қақпағы бар қалта. Арнайы киімге, арнайы аяқ киімге, жеке қорғаныс құралдарына қойылатын талаптар туралы ереже оң жақтағы жапсырма қалтаның астында Код: III-57.01-02 бойынша 1.1.1.15 49 Тараптың ішінен ашық сұр түсті матадан жасалған көлбеу кіреберісі бар ұшу үстеме қалта-портфелі орындалды. Онда екі бөліктен тұратын қосымша тегіс патч қалтасы бар. Артқы жағында тізе аймағында рефлекторлы таспа орнатылған. Өнімнің төменгі жағы жабық кесіндімен тігіспен өңделеді. Қадамдық бүйірлік және ортаңғы тігістер үш мәрте тігіспен жасалады. Шалбардың бүйір қалталарының көлбеу кірісі, тізе аймағындағы қалталардағы клапанның төменгі бөлігі-ашық сұр жиекпен өңделген. Белгіленген үлгідегі Логотип (Тапсырыс берушімен келісу)
Өлшемдері:
48-50 өлшем - 2 дана
50-52 өлшем - 1 дана
52-54 өлшем - 3 дана
54-56 өлшем - 2 дана
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Талап 2
 Матаның жарылу жүктемелеріне төзімділігі (негіз /тұрақтылығы) 1300/700 Н кем емес 5 жуудан кейін матаның кішіреюі жууға түс тұрақтылығы 2,5% кем емес 4.0 күн сәулесіне түс тұрақтылығы 4.0 кем емес тозуға төзімділік 7000 циклден кем емес стандарттарға сәйкестік 4.0 тозуға төзімділік 7000 циклден кем емес стандарттарға сәйкестік
2.2.1. Техникалық қызметкерлердің костюмі.(әйелдер костюмі) Жабдық: ұзын жеңді блузка, шалбар, қалпақ немесе үшбұрышты шыт. Сіңдірілген аралас мата: мақта-60%, полиэфир – 40%. Ұзын жеңді жартылай іргелес силуэт блузка, ағылшын жағасы,түймелер. Қарама-қарсы жақа, қамыт, қалта, хлястика және жеңді манжеттер. Жеңдер, манжеттері түймелермен бекітіледі. Реттелетін бел сызығы. Өндірістік ластанудан, механикалық әсерден қорғау. Антистатикалық жіп пен сіңдірілген мата: антибактерицидтік, МБС, КШС. Қалталар: үстіңгі (сол жақ) және екі терең төменгі. Белгіленген үлгідегі логотип (Тапсырыс берушімен келісу)
Өлшемдері:
42-44  өлшем – 1 дана 
   48-50 өлшем - 1 дана
50-52  өлшем - 2 дана
    52-54 өлшем - 2 дана
   


	Кепілдік
	 1 жыл



Бір данаға 16000, барлығына 224000 теңге
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