### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет закупки: Стандартные образцы состава стали для спектрального анализа ИСО УГ3к и ИСО УГ9к.

| № | Наименование | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стандартный образец ИСО УГ3к | Стандартный образец состава стали для спектрального анализа, ГСО 10504-2014 |
| 2 | Стандартный образец ИСО УГ9к | Стандартный образец состава стали для спектрального анализа, ГСО 10504-2014 |

Основные требования к стандартным образцам:

- тип: государственный стандартный образец состава стали;

- назначение: аттестация, валидация и верификация методик измерений, контроль правильности и точности результатов измерений, а также проверка и контроль градуировочных характеристик при определении химического состава сталей спектральными методами;

- область применения: оптико-эмиссионная спектрометрия и другие методы спектрального анализа;

- форма образца: монолитный цилиндр;

- диаметр: от 40 до 50 мм;

- высота: от 25 до 32 мм;

- образец должен иметь сертификат/паспорт стандартного образца с указанием аттестованных значений и характеристик погрешности;

- остаточный срок годности стандартного образца на дату поставки должен составлять не менее 5 лет;

- образцы должны быть пригодны для использования на оптико-эмиссионных спектрометрах при контроле химического состава металлических материалов.

Аттестуемые компоненты:

C, Si, Mn, Cr, Ni, W, Mo, Ti, V, Cu, Al, Nb, S, P, Sn, N — в соответствии с паспортом соответствующего стандартного образца.

Требования к поставке:

- Каждый стандартный образец должен поставляться с действующим сертификатом (паспортом) стандартного образца.

- На сертификате должны быть указаны:

  - регистрационный номер ГСО;

  - наименование и обозначение стандартного образца;

  - аттестованные значения массовых долей компонентов;

  - характеристики погрешности/неопределенности аттестованных значений;

  - срок годности;

  - сведения об изготовителе.

- Образцы должны быть новыми, ранее не использованными, без механических повреждений рабочей поверхности.

- Рабочая поверхность образца должна быть пригодна для проведения спектрального анализа.

- При поставке образца на территории Республики Казахстан должны предоставляться документы, подтверждающие его метрологический статус и прослеживаемость в установленном порядке.

- Стандартные образцы должны быть внесены в Государственный реестр стандартных образцов Республики Казахстан и иметь действующий статус на дату поставки. Остаточный срок годности стандартных образцов на дату поставки должен составлять не менее 5 (пяти) лет.

Количество: 1 шт. ИСО УГ3к; 1 шт. ИСО УГ9к.

Единица измерения: штука.

Срок оказания услуг: По заявке в течение 30 календарных дней со дня подписания договора.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Сатып алу нысанасы: Спектрлік талдауға арналған болат құрамының ИСО УГ3к және ИСО УГ9к стандартты үлгілері.

| № | Атауы | Техникалық сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИСО УГ3к стандартты үлгісі | Спектрлік талдауға арналған болат құрамының стандартты үлгісі, ГСО 10504-2014 |
| 2 | ИСО УГ9к стандартты үлгісі | Спектрлік талдауға арналған болат құрамының стандартты үлгісі, ГСО 10504-2014 |

Стандартты үлгілерге қойылатын негізгі талаптар:

- түрі: болат құрамының мемлекеттік стандартты үлгісі;

- мақсаты: өлшеу әдістемелерін аттестаттау, валидациялау және верификациялау, өлшеу нәтижелерінің дұрыстығы мен дәлдігін бақылау, сондай-ақ болаттардың химиялық құрамын спектрлік әдістермен анықтау кезінде градуирлеу сипаттамаларын тексеру және бақылау;

- қолданылу саласы: оптикалық-эмиссиялық спектрометрия және спектрлік талдаудың басқа да әдістері;

- үлгінің пішіні: тұтас цилиндр;

- диаметрі: 40-тан 50 мм-ге дейін;

- биіктігі: 25-тен 32 мм-ге дейін;

- үлгіде аттестатталған мәндер мен қателік сипаттамалары көрсетілген стандартты үлгінің сертификаты/паспорты болуы тиіс;

- стандартты үлгінің жеткізу күніндегі қалдық жарамдылық мерзімі кемінде 5 жыл болуы тиіс;

- үлгілер металл материалдардың химиялық құрамын бақылау кезінде оптикалық-эмиссиялық спектрометрлерде пайдалануға жарамды болуы тиіс.

Аттестатталатын компоненттер:

C, Si, Mn, Cr, Ni, W, Mo, Ti, V, Cu, Al, Nb, S, P, Sn, N — тиісті стандартты үлгінің паспортына сәйкес.

Жеткізуге қойылатын талаптар:

- Әрбір стандартты үлгі қолданыстағы стандартты үлгінің сертификатымен (паспортпен) бірге жеткізілуі тиіс.

- Сертификатта мынадай мәліметтер көрсетілуі тиіс:

  - ГСО тіркеу нөмірі;

  - стандартты үлгінің атауы және белгіленуі;

  - компоненттердің аттестатталған массалық үлесі мәндері;

  - аттестатталған мәндердің қателік/белгісіздік сипаттамалары;

  - жарамдылық мерзімі;

  - дайындаушы туралы мәліметтер.

- Үлгілер жаңа, бұрын пайдаланылмаған және жұмыс бетінде механикалық зақымданулары болмауы тиіс.

- Үлгінің жұмыс беті спектрлік талдау жүргізуге жарамды болуы тиіс.

- Қазақстан Республикасының аумағында үлгіні жеткізу кезінде оның метрологиялық мәртебесін және белгіленген тәртіппен метрологиялық қадағаланымдылығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

- Стандартты үлгілер Қазақстан Республикасының Стандартты үлгілерінің мемлекеттік тізіліміне енгізілген және жеткізу күніне қолданыстағы мәртебеге ие болуы тиіс. Стандартты үлгілердің жеткізу күніндегі қалдық жарамдылық мерзімі кемінде 5 (бес) жыл болуы тиіс.

Саны: 1 дана — ИСО УГ3к; 1 дана

Қызметтерді көрсету мерзімі: Өтінім бойынша шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.