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4 дана мөлшеріндегі бетон плиталарын дайындау
1. Жалпы ережелер
Өнім беруші ғимараттар мен құрылыстардың жерасты бөліктерінің іргетастары мен қабырғаларын орнатуға арналған іргетас блоктарын дайындауға және жеткізуге міндетті. Жеткізілетін өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Өнім жеткізу күніне дейін 12 (он екі) айдан ерте емес уақытта дайындалуы керек. Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес келуі тиіс.
2. Нормативтік құжаттар
Жеткізілетін өнім келесі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы керек:
МЕМСТ (ГОСТ) 13015-2012 «Бетон және темірбетон бұйымдары», МЕМСТ (ГОСТ) 26633-2015 «Ауыр және ұсақ түйіршікті бетондар». Осы өнім түріне қолданылатын өзге де қолданыстағы нормативтік құжаттар.
3. Техникалық сипаттамалар
Бұйым түрі:жол плитасы. Параметрлері мен мәндері (кем емес): ұзындығы — 3000 мм, ені — 1750 мм, биіктігі — 170 мм ден кем емес. Блок маркасы: 2П30.18-10 (немесе баламасы). Негізгі сипаттамалары: Бетон класы — В22,5 (М300) төмен емес; Аязға төзімділігі — F150 төмен емес; Су өткізбейтіндігі — W4 төмен емес; Конструкциясы — тұтас; Монтаждық ілмектердің болуы — міндетті. Армирлеу — нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес. Көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келген немесе олардан асып түскен жағдайда баламалы өнімді жеткізуге жол беріледі.
4. Сапаға қойылатын талаптар
Жеткізілетін өнім нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі және пайдалану кезінде сенімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Беріктік сипаттамаларына әсер ететін жарықтардың, сынықтардың, қабаттанулардың және бұйымның сапасын төмендететін өзге де ақаулардың болуына жол берілмейді. Бетон біртекті, дайындау технологиясының бұзылу белгілерісіз болуы тиіс.
Сапа мен геометрияға қойылатын талаптар:
Номиналды өлшемдерден ауытқу келесі мөлшерден аспауы тиіс: ұзындығы бойынша ±13 мм, ені мен биіктігі бойынша ±8 мм, профильдің түзулігі бойынша — 2 метр ұзындыққа 3 мм-ден артық емес. Блоктардың беткі қабаты А6 немесе А7 санатына сәйкес болуы тиіс (МЕМСТ 13015 бойынша).
Келесілерге жол берілмейді:
Өтпелі жарықтар және ені 0,2 мм-ден асатын жарықтар; Жұмысшы немесе конструкциялық арматураның көрініп тұруы (монтаждық ілмектерден басқа); Қырларындағы бетонның тереңдігі 20 мм-ден және ұзындығы 100 мм-ден асатын мүжілулері. Монтаждық ілмектер бетон қалдықтарынан тазартылған және сенімді анкерленген болуы тиіс.
5. Таңбалау
Әрбір бұйымның МЕМСТ талаптарына сәйкес зауыттық таңбасы болуы тиіс. Таңбалауда бұйымның атауы, негізгі өлшемдері, дайындалған күні (немесе күні көрсетілген партия нөмірі) болуы керек.
6. Жиынтықтылығы және ілеспе құжаттар
Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші келесі құжаттарды ұсынуға міндетті: Өнім партиясына сапа паспорты; Сәйкестік сертификаты (болған жағдайда); Өнімнің дайындалған күнін растайтын құжаттар. Міндетті құжаттардың болмауы тауарды қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылады.
7. Жеткізу шарттары
Тауарды жеткізу Өнім берушінің есебінен Тапсырыс беруші көрсеткен орынға дейін жүзеге асырылады және шарт құнына қосылады. Өнім беруші тауарды тасымалдауды, қажетті техникалық құралдарды пайдалана отырып Тапсырыс берушінің нысанында түсіруді қамтамасыз етеді. Өнім беруші тасымалдау және түсіру кезінде тауардың сақталуына жауапты болады. Жеткізу кезінде тауар зақымдалған жағдайда — ауыстыру Өнім берушінің есебінен жүргізіледі.
8. Нысанға жіберу тәртібі
Тапсырыс берушінің нысанына рұқсат алу үшін Өнім беруші кемінде 5 күн бұрын Тапсырыс берушінің аумағына өткізу режимін қамтамасыз ету үшін қажетті көлемде тартылған персонал мен көлік құралдары туралы ақпаратты ұсынуға міндетті.
9. Тасымалдау және сақтау шарттары
Өнімді тасымалдау темірбетон бұйымдарын тасымалдау талаптарын сақтай отырып, сенімді бекітілген, механикалық зақымданулардың алдын алатындай жағдайда жүзеге асырылуы тиіс. Өнімді сақтау тегіс алаңда, бұйымдар арасында төсемдерді пайдалана отырып жүзеге асырылуы керек.
10. Кепілдік міндеттемелер
Жеткізілетін өнімге кепілдік мерзімі жеткізілген күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды. Өнім беруші өнімнің осы техникалық ерекшелік пен нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.














ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление бетонных плит в количестве 4 штук

1. Общие положения
Поставщик обязуется изготовить фундаментные блоки, предназначенные для устройства фундаментов и стен подземных частей зданий и сооружений.
Поставляемая продукция должна быть, новой, не бывшей в эксплуатации. Изготовленной не ранее 12 (двенадцати) месяцев до даты поставки. Соответствующей требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан.
2. Нормативные документы
Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные»;
ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»;
иным действующим нормативным документам, применимым к данному виду продукции.
3. Технические характеристики
Тип изделия: плита дорожная
Параметры и значения не менее длина — 3000 мм., ширина не менее — 1750 мм., высота не менее — 150 мм.
Марка плиты: 2П30.18-10 (или эквивалент)
Основные характеристики:
класс бетона — не ниже В22,5 (М300), морозостойкость — не ниже F150, водонепроницаемость — не ниже W4, конструкция — сплошная, наличие монтажных петель — обязательно, армирование — в соответствии с требованиями нормативных документов.
Допускается поставка эквивалентной продукции при условии соответствия или превышения указанных технических характеристик.
4. Требования к качеству
Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов и обеспечивать надежность при эксплуатации.
Не допускается наличие, трещин, сколов, влияющих на прочностные характеристики, расслоений, иных дефектов, снижающих качество изделия. Бетон должен быть однородным, без признаков нарушения технологии изготовления.
Требования к качеству и геометрии. 
Отклонения от номинальных размеров не должны превышать: по длине ±13 мм, по ширине и высоте ±8 мм, по прямолинейности профиля — не более 3 мм на 2 метра длины.
Поверхности блоков должны быть категории А6 или А7 (согласно ГОСТ 13015). 
Не допускаются:
Сквозные трещины и трещины шириной более 0,2 мм;
Обнажение рабочей или конструктивной арматуры (кроме монтажных петель);
Околы бетона ребер глубиной более 20 мм и длиной более 100 мм.
Монтажные петли должны быть очищены от наплывов бетона и надежно заанкерены.
5. Маркировка
Каждое изделие должно иметь заводскую маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ.
Маркировка должна содержать наименование изделия, основные размеры, дату изготовления (или номер партии с указанием даты).
6. Комплектность и сопроводительные документы
При поставке товара Поставщик обязан предоставить:
паспорт качества на партию продукции, сертификат соответствия (при наличии), документы, подтверждающие дату изготовления продукции.
Отсутствие обязательных документов является основанием для отказа в приемке товара.
7. Условия поставки
Поставка товара осуществляется за счет Поставщика до места, указанного Заказчиком, и включена в стоимость договора.
Поставщик обеспечивает транспортировку товара, разгрузку на объекте Заказчика с использованием необходимых технических средств. Поставщик несет ответственность за сохранность товара при транспортировке и разгрузке. В случае повреждения товара при поставке — замена осуществляется за счет Поставщика.
8. Порядок допуска на объект 
Для представления допуска на объект Заказчика Поставщик обязан заблаговременно не менее за 5 дней предоставить информацию о задействованном персонале и транспортных средствах в объеме, необходимом для обеспечения пропускного режима на территорию Заказчика.
9. Условия транспортировки и хранения
Транспортировка продукции должна осуществляться с соблюдением требований перевозки железобетонных изделий, с надежной фиксацией, с предотвращением механических повреждений. Хранение продукции должно осуществляться, на ровной площадке, с использованием прокладок между изделиями.
10. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на поставляемую продукцию составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки. Поставщик гарантирует соответствие продукции требованиям настоящей технической спецификации и нормативных документов.
