Степногорск қ. 3-МӨСБ гаражының еденінің эпоксидті жабынымен санитариялауға (қорғауға) арналған техникалық ерекшелік

	Бетон негізін құрғақ тегістеу (қажет болған жағдайда тігу, жөндеу, ерітінді, жарықтар мен шұңқырларды тегістеу, салыстырмалы тегіс негізге жеткізу)
	м2
	400

	Жабын қабатын қолдану
	м2
	400

	негізгі қабатты қолдану
	м2
	400

	әрлеу қабатын қолдану
	м2
	400

	барлығы жұмыс

	  Материалдар

	эпоксидті грунт (0,7 кг/1м2)
	кг
	228,00

	негізгі қабат грунт(0,3 кг/м2)
	кг
	114,40

	аяқтау қабаты (1,0  кг/1м2)
	кг
	610,00

	Кварц. Құм фр. 0,1-0,5 мм (3 кг/м2) 
	кг
	400,4

	Гауһар франкфурттар
	дана
	4,00

	Қызмет көрсету мерзімі
	
	20жұмыс күнге



Полимерлі композиция-бұл органикалық негіздегі екі компонентті төмен тұтқыр сұйықтық.  Бетон, сылақ, кірпіш, ағаш және басқа да кеуекті құрылыс материалдарын бетіне қолданған кезде ол олардың көлеміне таралады және сол жерде ауа ылғалдылығымен бекітіледі, сонымен қатар бетінде берік, химиялық төзімді, су өткізбейтін пленка түзеді.
Қолдану. 
● Полимерлі композиция жеңіл және орташа жүктемелерге (паркингтер, қоймалар, тоңазытқыш камералар, өндірістік үй-жайлар, ауруханалар және т. б.) төтеп беретін жұқа қабатты полимерлі шаңсорғыштарды, едендерді жасау үшін қолданылады.;
● Қалыңдығы 1,5-4 мм тозуға төзімді жоғары толтырылған (кварц құмы бар) едендер жасау үшін
● Бетон, сылақ, көбік блоктары, кірпіш, ағаш және басқа кеуекті материалдардың беткі қабатын қатайту үшін өздігінен. 
● Бетондағы шаш сызаттарын тығыздау үшін;
● Бетон, кірпіш, ағаш және басқа құрылымдар мен құрылыс материалдарына арналған коррозияға қарсы жабындар;
● Металл конструкцияларының коррозиясын қорғау және алдын алу үшін (электр желілерінің тіректері, бұрандалы қадалар, резервуарлар және т. б.);
● Ауыз сумен және тамақ өнімдерімен байланыста қолдануға болады.
● Тамақ өнеркәсібі, химия өнеркәсібі, фармацевтика, денсаулық сақтау, энергетика және машина жасау саласындағы қорғаныс жабындары Су арнасы, жол құрылысы объектілерінде.

Қасиеттері мен артықшылықтары.
● Қамту қамтамасыз етеді:
● бетонның беткі қабатын 2-3 есе қатайту, соққыға төзімділік пен төзімділік туралы жарықтарды арттыру; 
● бетті тығыздау, гидрооқшаулау және гидрофобизациялау, суға, хлоридтерге және тұздарға төзбеушілік;
● химиялық және биологиялық тектес агрессивті орталардың әсеріне жоғары төзімділік (қышқылдар, сілтілер, тұздар, майлар, иілгіштер, қыналар және т. б.)
● ауыспалы жүктемелерге төзімділік, аязға төзімділікті арттыру;
● жабын жанбайды немесе түтін шығармайды, полимерленгеннен кейін улы емес;
● Композицияны ылғалдылығы 20% дейін бетонға қолдануға болады.
● Кең температура диапазонында жабынның тұрақтылығы.
● Көптеген құрылыс материалдарына тамаша адгезия.
● Өте жоғары химиялық және биологиялық төзімділік. Тамаша механикалық көрсеткіштер, абразивті тұрақтылық .
● Полимерленгеннен кейін ауыз сумен және тамақ өнімдерімен байланыста абсолютті қауіпсіздікті қамтамасыз етеді

Техникалық деректер қолдану шарттары
	Негіздің түрі
	Металл, бетон, сылақ, көбік бетон, газ Силикат блоктары, кірпіш, шифер, ағаш және т. б.

	Негіздің беріктігі
	Кем емес 15 МПа

	Негіздің ылғалдылығы
	W < 20 %

	Қолдану кезіндегі ауа температурасы
	-10°С – +40°С



Материалды тұтыну. Ағынның жылдамдығы кеуектілікке және бетонның (немесе басқа негіздердің) маркасына байланысты, кестеде материалдың шамамен шығыны көрсетілген.

	Бетон үшін M300-сіңдіру қабаты+2 жабын қабаты
	0,600-0,800 кг/м2

	Бетон үшін М200 -//-//-
	0,700-0,900 кг/м2

	Стяжка М150-//-//-
	0,900-1,100 кг/м2

	Металл конструкциялары
	0,150-0,200 кг/м2 1 қабат



Техникалық сипаттама 
	Орау
	Екі Компонентті 1: 1; Канистрлер - 20 кг

	Түсі
	Мөлдір қоңыр және мөлдір ашық сары

	Сақтау мерзімі 
	12 ай, герметикалық жабық ыдыста (құрғақ және желдетілетін бөлмеде -10 + 25°С температурада)


 Материал мен жабынның қасиеттері
	Құрғақ қалдық
	50 %

	ВЗ-246 вискозиметрі бойынша саптаманың диаметрі 4 мм шартты тұтқырлық
	9-12 сек.

	Тығыздығы (20°С)
	1,060  г/см3

	Жеке қабаттар арасындағы күту уақыты
	6 - 24 сағат

	10°C температурада полимерлеу уақыты
	16-24 сағат

	Жеңіл жүктеме
	24 сағат

	Толық жүктеме және химиялық төзімділік
	72 сағат

	Жабынның толық полимерлену уақыты
	5 тәулік

	Пайдалану температурасы
	-50°С - +150°С

	Максималды қысқа мерзімді температура
	+200°С

	Сәндік қасиеттері
	Жылтыр жабын түссіз немесе RAL бойынша боялған

	Жабынның қалыңдығы
	150-300 мкм

	Сіңдірілген қабаттың беріктігін арттыру
	2-3 рет

	Бетонға Адгезия
	3,2  МПа

	Металға Адгезия
	2 МПа

	Су өткізбейтін
	Кем емес 20 W

	Суды сіңіру
	0%

	Хлоридтердің өткізгіштігі
	жоқ

	Аязға төзімділік
	400-ден астам цикл

	Жабынның жанғыштығы
	жанбайды

	Агрессивті ортаға төзімділік
	Қышқылдарға, төмен және орташа концентрациядағы сілтілерге, жоғары концентрациядағы тұз ерітінділеріне, бензомайға төзімділікке төзімді.

	Антисептикалық қасиеттері
	Саңырауқұлақтардың, мүктердің, қыналардың, көгерудің, термиттердің пайда болуына жол бермейді.

	Санитарлық-гигиеналық нормалардың талаптарына сәйкестігі
	Полимерленгеннен кейін улы емес. Ауыз сумен және тағаммен байланыс болуы мүмкін.

	Төзімділік
	Кем дегенде 15 жыл. Қоңыржай климат жағдайында ГОСТ 9.407 бойынша 1 балл деңгейінде қорғаныш қасиеттерін сақтайды



Амокор КМ қорғаныс құрамын агрессивті ортаға төзімділікке сынау.

	Сынақ нәтижелері
	Массаның өзгеруі (%):
	

	Агрессивті орта
	7 күн
	21 күн
	28 күн
	60 күн
	Нәтижесі

	бетонда
3 % күкірт қышқылы
3 % фосфор қышқылы
10 % азот қышқылы
1 % гидроксид натрия
1 % гидроксид калия
металда
30% күкірт қышқылы
30% фосфор қышқылы
40% азот қышқылы
5 % тұз қышқылы
10 % гидроксид натрия
10 % гидроксид калия
керамикада
Бензин 
Минералды май
Су
	
+0.75
+0.14
-1.27
+0.02
+0.62



-
+1.02
+0.29
-0.36

+0.4
+0.12
+0.09
	
+2.35
+0.38
-3.65
+0.07
+1.71



-
+3.21
+0.95
-0.85

+1.14
+0.32
+0.27
	
+2.01
+0.07
-2.80
+0.009
+0.087

-3.21
-16.22
-
+1.27
+0.9
-1.01

+0.05
+0.30
+0.11
	
+0.03
+0.008
-0.0096
+0.0009
+0.03

-0.53
-0.22
-
+0.04
+0.01
+0.005

+0.009
+0.27
+0.04
	
тұрақты
тұрақты 
орташа тұрақтылық
тұрақты
тұрақты 

орташа тұрақтылық
орташа тұрақтылық

тұрақты емес
тұрақты
тұрақты
тұрақты 

тұрақты
тұрақты
тұрақты



III. Жұмыстарды орындау технологиясы және ұйымдастыру
3.1. Негізді дайындау.
▪ АМОКОР КМ композициясын қолдана отырып темірбетон конструкцияларын қалпына келтіру және орнату және коррозияға қарсы қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін мынадай әрекеттер орындалуы тиіс:
▪ Темірбетон конструкцияларының бетінде бетонның ықтимал қабыршақтану орындары (көзбен немесе балғамен түрту арқылы) және лакмус қағазының көмегімен РН қышқыл-негіз балансының көрсеткіші айқындалған.
▪ Ақаулы жерлер анықталған жағдайда бетонның қабыршақтанған қабаттары балғамен және қашаумен қолмен немесе механикалық тәсілмен "Воѕсһ" маркалы немесе ұқсас электр немесе пневмоқұралға саптамалардың көмегімен жойылады.  
▪ Егер рН қышқыл-негіз балансының көрсеткіші қышқылдық ортаның болуына тіркелген болса, оны каустикалық соданың 10% ерітіндісімен бейтараптандыру және қалдықтарды су ағынының агрегатын пайдаланып таза сумен жуу қажет.  
▪ Бұрын қолданылған жабындарды немесе білім беру объектісін пайдалану процесінде пайда болған механикалық (құм, су ағыны агрегатын немесе электр немесе пневмоқұралға арналған ауыз саптамаларын пайдалана отырып) немесе химиялық тәсілмен БК, ВЛ-02 типіндегі жуу арқылы және т .б. оның қалдықтарын кейіннен су ағыны агрегатын пайдалана отырып, таза сумен алып тастау. 
▪ Коррозияға қарсы және химиялық қорғауға дайындалған тегістелген бетон беті ҚНжЕ 3.04.03-85 "Құрылыс конструкциялары мен құрылыстарын коррозиядан қорғау"2-бөлігінің талаптарына сәйкес келуі тиіс. Қалыңдығы 20 мм бетон қабатындағы бетонның ылғалдылығы 10% - дан аспауы керек және ВИМС-1 типті ылғал өлшегіштің көмегімен анықталады.У.	
▪ Темірбетон бетінде майлы дақтар мен майлар болған кезде оны 5-10 мм тереңдікке дейін судағы сода күлінің 5% ерітіндісімен (30-40 разряд С) майсыздандыру керек, содан кейін тұз қышқылының 5% ерітіндісімен бейтараптандыру және оның қалдықтарын таза сумен жуу қажет.
▪ Жалаңаш арматураны электр немесе пневматикалық құралға арналған ауыз саңылауларының көмегімен механикалық тәсілмен коррозия өнімдерінен тазартып, содан кейін шүберекті пайдаланып еріткішпен майсыздандырыңыз.
▪ Жұмыс бетін сығылған ауамен немесе желдеткіш жылытқышпен құрғатыңыз.
▪ Дайындалған беттерді өнеркәсіптік шаңсорғышты пайдаланып механикалық әдіспен немесе щеткамен қолмен шаңдандырыңыз.
▪ Темірбетон конструкцияларын қалпына келтіру және коррозияға қарсы қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы нормаларына, еңбекті қорғау және өртке қарсы қауіпсіздік жөніндегі қолданыстағы ережелерге қойылатын талаптар орындалуы тиіс.

3.2.  Полимерлі композицияны қолдану
Жұқа қабатты жабын. Полимерлі бояудың құрамы екі компонентті композиция болып табылады. Жұмысты бастамас бұрын А компоненті мен В компонентін массасы бойынша 1:1 қатынасында араластыру керек. 2-3 сағат ішінде өндірілетін материалды араластырыңыз. Құрылымды жөндеу орындарын жылтыр бетті алғанға дейін КМ" АМОКОР " композициясымен қанықтырыңыз (материалды тұтыну бетон маркасына байланысты және 0,6 – 0,8 кг/м-ден өзгереді2) қолмен щеткамен, роликпен немесе "Вагнер"типті жоғары қысымды агрегатты пайдаланып механикалық әдіспен.  
● 8-24 сағаттан кейін АМОКОР КМ композициясының жұмыс құрамының екінші қабатын (шығыны 0,150-0,200 кг/м2) қолмен щеткамен, роликпен немесе "Вагнер"типті жоғары қысымды агрегатты пайдаланып механикалық тәсілмен жағыңыз.
● Қажет болса, сіз түрлі-түсті жабын жасай аласыз, ол үшін полимер ерітіндісінің массасының 10% мөлшерінде түсті паста жұмыс құрамына қосылады және мұқият араластырылады. 12 сағаттан кешіктірмей тағы бір түсті композиция қабатын жағыңыз. Осылайша жұқа қабатты полимерлі жабын алынады.
● Маңызды: әрбір келесі қабат алдыңғы "жабысқақ" жағылуы керек (24 сағаттан кешіктірмей)
● Полимерлі жабынның жұмыс құрамының қабаттарының жалпы саны: ұсынылған талаптарға байланысты 3-5.
Жоғары жүктемелермен сырғанауға қарсы тозуға төзімді жабын жасау (мысалы, паркингтердегі пандустарға, баспалдақ сатыларына ұсынылады) 
● Бетонды "АМОКОР" құрамымен КМ толық қаныққанға дейін және жеткілікті беткі қабат пайда болғанға дейін алдын ала сіңіргеннен кейін, бір сағаттан кешіктірмей, АМОКОР КМ композициясына түрлі-түсті кварц құмын (шығыны 1,50-2,0 кг/м2) Електің немесе құм жару аппаратының көмегімен жағып, оны роликтің көмегімен ораңыз.
● 24 сағаттан кейін бетінен желімделмеген кварц құмын сүртіңіз, жұмыс бетіне полимерлі бояумен композиция қабатын жағыңыз (шығыны 0,200 кг/м2,) жылтыр пайда болғанға дейін ("Grako"типті ауасыз бүрку қондырғысын қолдана отырып, құм қабатын толығымен сіңдіру.
● Бір сағаттан кешіктірмей композицияға АМОКОР КМ түсті кварц құмын (1,50-2,0 кг/м2 шығын) електен немесе құм жару аппаратының көмегімен жағыңыз, оны роликтің көмегімен ораңыз.
● 24 сағаттан кейін бетінен желімделмеген кварц құмын сүртіңіз, жұмыс бетіне АМОКОР құрамының әрлеу қабатын КМ (шығыны 0,20 кг/м2) механикалық әдіспен ауасыз агрегатты қолдана отырып, жылтыр бет пайда болғанға дейін жағыңыз.
● Қабаттар саны жабуға қойылатын талаптарға байланысты тапсырыс берушінің талабы бойынша бағаланады.
● Толық полимерлеу мерзімі және жабынға тозуға төзімділік беру-ашық алаңдарда 5 күн, жабық үй - жайларда 7 күн.
● Қорғаныс жабынын қалпына келтіру және орнату бойынша барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін экологиялық тазалық талаптарын орындау қажет: материалдардың барлық қалдықтары, бос канистрлер, пайдаланылған құрал мұқият оралып, контейнерлерге, контейнерлерге салынып, содан кейін арнайы бөлінген аймақтарға шығарылуы керек.
Қаптау кезінде жол берілмейді:
- су мен ылғалдың жұмыс құрамына, өңделетін бетке және қорғаныс жабынының қабатына толық полимерленгенге дейін түсуі (24 сағат). Әйтпесе, суды шүберекпен алып тастау керек, құрғатыңыз және қолдануды қайталаңыз;
- дақтардың, рұқсаттамалардың пайда болуы.
▪ Материалдарды қолданудың уақытша параметрлері +10° C температурада анықталады. қоршаған орта температурасы +20° C дейін көтерілгенде, қабаттарды қолдану арасындағы уақыт аралығы 2 есе азаяды, ал температура 0°C дейін төмендегенде сәйкесінше артады.
▪ Уақыт шектеулері кешіктірілген жағдайда "активаторды"пайдалану қажет. "Активаторды" щеткамен жағыңыз, тұтыну-100 г/ м2. "Активаторды" қолданғаннан кейін жұмыс құрамының келесі қабаты 0,5 сағаттан ерте емес және 12 сағаттан кешіктірілмей жағылады.
▪ Өңделген объектіні пайдалануға беру (бұл оның бетінің агрессивті ортамен жанасуына әкеп соқтырған жағдайда) жұмыс аяқталғаннан кейін 5 (бес) тәуліктен ерте жүргізілмейді.
▪ Жұмыстарды орындау кезіндегі міндетті шарттар:
- материалдарды таза, құрғақ полиэтилен немесе металл ыдыста дайындау;
- щеткаларды, роликтерді, бояу бүріккішті жуу үшін еріткішті (этил ацетаты, толуол, ацетон, 646 еріткіш, 647 еріткіш)пайдаланыңыз;
- қолды жуу үшін этил ацетаты мен толуолды қолдануға тыйым салынады;
- жұмыс арнайы киімде: халатта немесе комбинезонда, резеңке аяқ киімде, резеңке қолғапта жүргізілсін. 
▪ Жабық үй-жайлардағы, сыйымдылықтардағы, резервуарлардағы және т. б. жұмыстарды жарылыстан қауіпсіз орындауда орындалған, кернеуі 12 В жұмыс істейтін желдету және жұмыс жарығы құрылғысында ғана орындау, сондай-ақ қосымша мөлдір шынылары бар қорғаныш көзілдірігі, респиратор немесе газқағар болуы тиіс;
- "активатормен" жұмыс істеу кезінде аса сақ болу керек және қауіпсіздік талаптарын мүлтіксіз орындау керек.
- Жеткізушінің есебінен барлық қажетті материалдар мен жабдықтар.
- Бетон бетін тегістеу, жеткізушінің қаражаты мен күштері есебінен бетон жарықтарын құю.
▪ Полимер құрамының кепілдік мерзімі - өндірілген күннен бастап 12 ай.



































Техническая спецификация
на санирование (защита) эпоксидным покрытием пола гаража СПЧ-3 г. Степногорск 

	Сухая шлифовка бетонного основания (при необходимости  расшивка, ремонт, затирка, шлифовка трещин и выбоин, доведение для относительного ровного основания)
	м2
	400

	нанесение грунтовочного слоя  
	м2
	400

	нанесение базового слоя  
	м2
	400

	нанесение финишного  слоя  
	м2
	400

	итого работа

	  Материалы

	грунтовка эпоксидная  (0,7 кг/1м2)
	кг
	228,00

	базовый слой эпоксидный   (0,3 кг/м2)
	кг
	114,40

	финишный слой   (1,0  кг/1м2)
	кг
	610,00

	Кварц. Песок фр. 0,1-0,5 мм (3 кг/м2) 
	кг
	400,4

	Алмазные франкфурты 
	штук
	4,00

	Срок оказание услуги 
	
	20 рабочих дней



	Полимерная композиция -  представляет собой двухкомпонентную низковязкую жидкость на органической основе.  При нанесении на поверхность бетона, штукатурки, кирпича, дерева и  других пористых строительных материалов она диффундирует в их объем и утверждается там влагой воздуха, а также образует на поверхности прочную, химстойкую, водонепроницаемую пленку.
     Применение. 
· Полимерная композиция  применяется для создания тонкослойных полимерных непылящих, полов,  выдерживающих легкие и средние нагрузки (паркинги, склады, холодильные камеры, производственные помещения, больницы и др.);
· Для  создания износостойких высоконаполненных (с кварцевым песком) полов, толщиной 1,5-4 мм
· Самостоятельно для упрочнения поверхностного слоя бетона, штукатурки, пеноблоков, кирпичей, дерева и др. пористых материалов. 
· Для герметизации волосяных трещин в бетоне;
· Антикоррозионные покрытия для бетона, кирпичных, деревянных и других конструкций и  строительных материалов;
· Для защиты и предотвращения коррозии металлоконструкций (опоры ЛЭП, винтовые сваи, резервуары и пр.);
· Может применяться при контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами.
· Защитные покрытия в пищевой промышленности, химической индустрии, фармацевтике, здравоохранении, энергетике и машиностроении. На объектах водоканала, дорожного строительства.

Свойства и преимущества.
· Покрытие  обеспечивает:
· упрочнение поверхностного слоя бетона  в 2-3 раза, повышение трещин о устойчивости и устойчивости к ударным нагрузкам; 
· герметизацию, гидроизоляцию и гидрофобизацию поверхности, непроницаемость для воды, хлоридов и солей;
· высокую устойчивость к действию агрессивных сред химического и биологического происхождения (кислоты, щелочи, соли, масла, гибки, лишайники и др.)
· стойкость к знакопеременным нагрузкам, повышение морозостойкости;
· покрытие не горит и не дымит, после полимеризации не токсично;
· Состав можно наносить на бетон с влажностью  до 20%.
· Устойчивость покрытия в широком диапазоне температур.
· Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
· Исключительно высокая химическая и биологическая устойчивость. Отличные механические показатели, абразиво устойчивость .
· После полимеризации обеспечивает абсолютную безопасность в контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами

Технические данные Условия нанесения
	Вид основания
	Металл, бетон, штукатурка, пенобетон, газосиликатные блоки, кирпич, шифер, дерево и др.

	Прочность основания
	Не менее 15 МПа

	Влажность основания
	W < 20 %

	Температура воздуха при нанесении
	-10°С – +40°С



  Расход материала. Норма расхода зависит от пористости и марки бетона (или др. основания), в таблице указан приблизительный расход материла.
	Для бетона М300-пропитывающий слой+2 покрывающих слоя
	0,600-0,800 кг/м2

	Для бетона М200 -//-//-
	0,700-0,900 кг/м2

	Стяжка М150-//-//-
	0,900-1,100 кг/м2

	Металлоконструкции 
	0,150-0,200 кг/м2 на 1 слой



Технические характеристики
	Упаковка
	Двухкомпонентный 1:1; Канистры- 20 кг

	Цвет
	Прозрачный коричневый и прозрачный светло-желтый

	Срок хранения
	12 месяцев, в герметично закрытой таре ( при температуре -10 + 25°С в сухом и проветриваемом помещении)


 
Свойства материала и покрытия
	Сухой остаток
	50 %

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм
	9-12 сек.

	Плотность (20°С)
	1,060  г/см3

	Время выжидания между отдельными слоями
	6 - 24 часа

	Время полимеризации при 10°С
	16-24 часа

	Легкая нагрузка
	24 часа

	Полная нагрузка и химическая устойчивость
	72 часа

	Время полной полимеризации покрытия
	5 суток

	Температура эксплуатации
	-50°С - +150°С

	Максимальная кратковременная температура
	+200°С

	Декоративные свойства
	Глянцевое покрытие бесцветное или окрашенное по RAL

	Толщина покрытия
	150-300 мкм

	Увеличение прочности пропитанного слоя
	В 2-3 раза

	Адгезия к бетону
	3,2  МПа

	Адгезия к металлу
	2 МПа

	Водонепроницаемость
	более  20 W

	Водопоглощение
	0%

	Проницаемость  хлоридов
	отсутствует

	Морозостойкость
	более 400 циклов

	Горючесть покрытия
	Не горит

	Устойчивость к агрессивным средам
	Устойчив к действию кислот, щелочей низких и средних концентраций, растворов солей высокой концентрации, бензомаслоустойчивость.

	Антисептические свойства
	Предотвращает появление грибков, мхов, лишайников, плесени, термитов.

	Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм
	После полимеризации не токсичен. Возможен контакт с питьевой водой и продуктами питания.

	Долговечность
	Не менее 15 лет. Сохраняет защитные свойства на уровне 1 балла по ГОСТ 9.407 в условиях умеренного климата



Испытания защитной композиции АМОКОР КМ на устойчивость к агрессивным средам.
	Результаты испытаний
	Изменение массы (%):
	

	Агрессивные среды
	7 дней
	21 дней
	28 дней
	60 дней
	Результат

	 на бетоне
3 % серная кислота
3 % фосфорная кислота
10 % азотная кислота
1 % гидроксид натрия
1 % гидроксид калия
на металле
30% серная кислота
30% фосфорная кислота
40% азотная кислота
5 % соляная кислота
10 % гидроксид натрия
10 % гидроксид калия
 на керамике
Бензин 
Минеральное масло
Вода
	
+0.75
+0.14
-1.27
+0.02
+0.62



-
+1.02
+0.29
-0.36

+0.4
+0.12
+0.09
	
+2.35
+0.38
-3.65
+0.07
+1.71



-
+3.21
+0.95
-0.85

+1.14
+0.32
+0.27
	
+2.01
+0.07
-2.80
+0.009
+0.087

-3.21
-16.22
-
+1.27
+0.9
-1.01

+0.05
+0.30
+0.11
	
+0.03
+0.008
-0.0096
+0.0009
+0.03

-0.53
-0.22
-
+0.04
+0.01
+0.005

+0.009
+0.27
+0.04
	
устойчив
устойчив
средняя устойчивость
устойчив
устойчив

средняя устойчивость
средняя устойчивость
не устойчив
устойчив
устойчив
устойчив

устойчив
устойчив
устойчив



III. Технология и организация выполнения работ


    3.1. Подготовка основания.
· До начала проведения работ по восстановлению и устройству и антикоррозионной  защите железобетонных конструкций с  применением  композиции АМОКОР КМ должны быть выполнены следующие действия:
· На поверхности железобетонных конструкций определены места возможного отслоения бетона (визуально или путем простукивания молотком) и показатель кислотно-щелочного баланса рН с помощью лакмусовой бумаги.
· В случае обнаружения дефектных мест удалены отслоившиеся слои бетона, вручную с использованием молотка и зубила или механическим способом при помощи насадок на электро -  или пневмоинструмент марки “Bosсh” или аналогичный.  
· Если показатель кислотно-щелочного баланса рН был зафиксирован на наличие кислотной среды необходимо нейтрализовать её 10%-м раствором каустической соды и смыть остатки чистой водой с использованием водоструйного агрегата.  
· Снять ранее нанесенные покрытия или возникшие в процессе эксплуатации объекта  образования механическим  (с использованием песко -, водоструйного агрегата или ершовых насадок на электро - или пневмоинструмент) или  химическим способом с помощью смывки типа СП, ВЛ-02  и т. п. с последующим удалением её остатков  чистой водой с использованием водоструйного агрегата . 
· Подготовленная отшлифованная бетонная поверхность к антикоррозионной и химической защите должна соответствовать требованиям части 2  СНиП 3.04.03-85 “Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии”. Влажность бетона в поверхностном слое толщиной 20 мм должна быть не более 10 % и определяется с помощью влагомера типа  ВИМС-1.У.	
· При наличии на железобетонной поверхности жировых пятен и масел необходимо обезжирить её  на глубину до 5-10 мм 5%-м раствором кальцинированной соды в воде (30-40С) с последующей нейтрализацией 5%-м раствором соляной кислоты и смывкой её остатков чистой водой.
· Оголившуюся арматуру очистить от продуктов коррозии механическим способом при помощи ершовых насадок на электро- или пневмоинструмент с последующим обезжириванием растворителем с использованием ветоши.
· Высушить рабочую поверхность при помощи сжатого воздуха или тепловентилятора.
· Обеспылить подготовленные поверхности механическим способом с использованием промышленного пылесоса или вручную с помощью щётки.
· При проведении работ по  восстановлению и антикоррозионной защите железобетонных  конструкций должны выполняться требования к нормам техники  безопасности,  действующих правил по охране труда и противопожарной безопасности.

3.2.  Нанесение полимерного состава     

Тонкослойное покрытие. Композиция полимерной краской – двухкомпонентный состав. Перед началом работы необходимо смешать компонент А и компонент Б в соотношении 1:1 по массе. Смешивать такое количество материала, которое будет выработано в течение 2-3 часов. Пропитать места ремонта конструкции  композицией «АМОКОР» КМ до получения  глянцевой поверхности  (расход материала зависит от марки бетона и варьируется от 0,6 – 0,8 кг/м2)  вручную кистью, валиком или механическим способом с использованием агрегата высокого давления типа “Вагнер”.  
· Через 8-24 часов  нанести второй слой рабочего состава композиции АМОКОР КМ  (расход 0,150-0,200 кг/м2), вручную кистью, валиком или механическим способом с использованием агрегата высокого давления типа “Вагнер”.
· При необходимости можно создать цветное покрытие, для этого в рабочий состав добавляют колеровочную пасту в количестве 10% от массы полимерного раствора и тщательно перемешивают. Не позднее чем через 12 часов нанести ещё один слой колерованного состава. Таким образом получается тонкослойное полимерное покрытие.
· ВАЖНО: каждый последующий слой должен наноситься на предыдущий «по липкому» ( не позднее чем через 24 часа)
· Суммарное количество слоев рабочего состава  полимерного покрытия   составляет: 3 – 5 в зависимости от предъявленных требований.
Создания противоскользящего износостойкого покрытия с повышенными нагрузками (например рекомендуется для пандусов в паркингах, ступени лестниц) 
· После предварительной пропитки бетона составом «АМОКОР» КМ до полного насыщения и образования достаточного поверхностного слоя, не позднее чем через час, нанести на  композицию АМОКОР  КМ   цветной кварцевый песок (расход 1,50-2,0  кг/м2) при помощи сита или  пескоструйного аппарата, прикатать его при помощи катка.
· Через 24 ч.  смести с поверхности не приклеившийся кварцевый песок,  нанести  на рабочую поверхность слой композиции  полимерной краской (расход 0,200 кг/м2,)  до образования глянца (полной пропитки песчаного слоя, механическим способом с использованием агрегата безвоздушного распыления  типа «Grako».
· Не позднее чем через час, нанести на  композицию АМОКОР  КМ   цветной кварцевый песок (расход 1,50-2,0  кг/м2) при помощи сита или  пескоструйного аппарата, прикатать его при помощи катка.
·   Через 24 ч. смести с поверхности не приклеившийся кварцевый песок, нанести  на рабочую поверхность финишный слой композиции  АМОКОР  КМ   (расход 0,20 кг/м2)  механическим способом с использованием агрегата безвоздушного до образования глянцевой поверхности.
·  Количество слоев  вальируется по  требованию заказчика в зависимости от предъявляемых требований к покрытию.
· Срок полной полимеризации и придание покрытию износостойкости – 5 суток на открытых площадках, 7 - суток в закрытых помещениях.
· После окончания всех работ по восстановлению и устройству защитного покрытия необходимо выполнить требования экологической чистоты: все остатки материалов, пустые канистры, отработанный инструмент  должны быть тщательно упакованы, уложены в емкости, контейнеры и  затем вывезены в специально отведенные зоны.
При нанесении покрытия недопустимо:
· попадание  воды и влаги  в рабочий состав, на обрабатываемую поверхность и на слой защитного покрытия до его полной полимеризации (24 часа). В противном случае воду необходимо удалить ветошью, высушить и повторить нанесение;
· образование подтеков, пропусков.
· Временные параметры нанесения материалов определены при температуре +10° С. При повышении температуры окружающей среды до  +20° С, интервалы времени между нанесением слоев уменьшаются в 2 раза, а при понижении температуры до 0°С  – соответственно увеличиваются.
· В случае просрочки временных ограничений  необходимо использовать “активатор”. “Активатор” наносить кистью,  расход  -  100   г/ м2. После нанесения “активатора”, следующий слой рабочего состава наносится не ранее, чем через 0,5 часа и не позднее 12 часов.
· Ввод в эксплуатацию обработанного объекта (при условии, что это повлечет за собой контакт его поверхности с агрессивной средой) производить не ранее, чем через 5 (пять) суток после окончания работ.
· Обязательные условия при выполнении работ:
· приготовление материалов осуществлять в чистой, сухой полиэтиленовой или металлической емкости;
· для промывки кистей, валиков, краскораспылителя использовать растворитель (этилацетат, толуол, ацетон, растворитель 646, растворитель 647);
· запрещается использовать для мытья рук этилацетат и толуол;
· работы производить в спецодежде: халате или комбинезоне, резиновой обуви, резиновых перчатках. 
· Работы в закрытых помещениях, емкостях, резервуарах и т. п. выполнять только при устройстве приточно-вытяжной вентиляции и  рабочем освещении напряжением 12 В, выполненном во взрывобезопасном исполнении, а также дополнительно иметь защитные очки с прозрачными стеклами, респиратор или противогаз;
· при работе с “активатором” следует проявлять особую осторожность и неукоснительно выполнять требования техники безопасности.
· Весь необходимый материал и оборудование за счёт поставщика.
· Шлифовка бетонной поверхности, заливка трещин бетона за счёт средств и сил поставщика.
· Гарантийный срок полимерной композиции - 12 месяцев со дня изготовления.



