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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуги по техническому обслуживанию для автомобиля
марки Chevrolet Cobalt 2023 г.в – 1 ед

	Наименование услуг и место оказания услуг

	
1.Автомобиль-1 ед 

2. Замена моторного масло -   Объем 4 литр  BARDAHL   XTC 5w30 premium performance 
3. Замена маслянного фильтра - 1 штук
4. Замена воздушного фильтра – 1шт.
5.Павлодарская область г.Павлодар (наличие СТО в  г.Павлодар обязательно)




           Свойства моторного масла: 
Вид масла                                                                                                                           синтетическое
Двигатель                                                                                                                           бензиновый
Тип двигателя                                                                                                                   четырехтактный
Класс API                                                                                                                            SN
Класс ACEA                                                                                                                        C3
Класc вязкости                                                                                                                   SAE 5W-30
Плотность при 150 С, г/см3 ASTM D4052                                                                      0,853
 Вязкость кинематическая при 1000 С, мм2/с ASTM D445                                        12,1
 Вязкость кинематическая при 400 С, мм2/с ASTM D445                                          77,74
Индекс вязкости  ASTM D2270                                                                                       170                                                                             
Динамическая вязкость CCS при минус 300 С, мПа*с  ASTM D5293                      5980
Щелочное число,мг КОН/г                                                                                               7,3
Испаряемость по NOACK,%                                                                                            9,3
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, 0С не менее ASTM D92     235
Температура застывания 0С, ASTM D97                                                                         -40
              
        Требуемая характеристика моторного масла: Синтетическое моторное масло с комбинацией высококачественных базовых компонентов с новейшими присадочными технологиями обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя при отрицательных температурах,превосходную защиту двигателя от износа и увеличенный интервал замены.Предотвращает образование отложений в масляной системе,обеспечивает чистоту двигателя.Минимизация образования отложений и шлама.Защита от износа.Способность сбережения топлива и снижения до минимума расхода на угар.Низкотемпературное эксплуатационные свойства.Обеспечение увеличения интервала замены моторного масла.
      Гарантийный срок до следующей замены масла.
      Поставщик перед заменой масла должен предоставить Заказчику сертификат качества масла и фильтров и согласовать качество заливаемого масла.
      В сумму договора входит стоимость моторного масла, фильтров, сумма всех затрат на обслуживание.
