ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на закупку работ по текущему ремонту полов. 
1. Наименование работ
Текущий ремонт внутренних помещений: устройство цементно-песчаной стяжки и полимерного напольного покрытия в кабинетах «под ключ», с поставкой и монтажом плинтуса.

2. Место и объем выполнения работ
Работы выполняются в помещениях образовательного учреждения.
Количество помещений — 2 кабинета:
 - Кабинет №1 — 60 м²;
 - Кабинет №2 — 80 м².
Общая площадь полов — 140 м².
Поставка и монтаж напольного плинтуса — 80 погонных метров.

3. Предмет закупки
Подрядчик выполняет полный комплекс работ по текущему ремонту «под ключ» с поставкой всех необходимых материалов, оборудования, инструмента и расходных материалов, включая подготовку существующего основания, устройство цементно-песчаной стяжки, устройство бесшовного полимерного покрытия, монтаж плинтуса, уборку и вывоз строительного мусора.

4. Перечень и состав работ
4.1. Подготовительные работы
 Обследование существующего основания;
 Подготовка помещений;
 Защита стен, дверных блоков, оборудования и других элементов, не подлежащих ремонту;
 Очистка основания пола от строительного мусора, грязи и пыли;
 Демонтаж старого основания;
 Механическая подготовка основания (дробеструйная обработка или фрезерование/шлифование);
 Заделка трещин, раковин, выбоин и других локальных дефектов ремонтными составами.

4.2. Устройство цементно-песчаной стяжки
 Подготовка и грунтование основания;
 Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм согласно фактическим отметкам существующего основания;
 Разравнивание, уплотнение и затирка поверхности (вертолетами/дисками);
 Формирование ровного и прочного основания для последующего устройства полимерного покрытия.

4.3. Подготовка основания под полимерное покрытие
После набора стяжкой прочности и достижения нормативной влажности:
 - Обеспыливание поверхности промышленным пылесосом;
 - Устранение мелких дефектов;
 - Послойное грунтование специальным проникающим составом;
 - Подготовка основания к нанесению полимерного покрытия.

4.4. Устройство полимерного покрытия
 - Устройство бесшовного наливного полимерного напольного покрытия на основе эпоксидного либо полиуретанового состава, предназначенного для помещений с повышенной проходимостью в образовательных учреждениях;
 - Общая толщина полимерного покрытия — не менее 2,0 мм (без учета слоя грунтовки);
 - Нанесение базового и финишного слоев согласно технической документации производителя системы.

4.5. Монтаж плинтуса
 - Поставка и монтаж напольного плинтуса — 80 пог. м;
 - В стоимость включаются все угловые элементы, соединители, заглушки, крепеж, клеевые и герметизирующие материалы.

4.6. Финишные работы
  Проверка качества покрытия и оформление примыканий «пол-стена»;
  Устранение выявленных дефектов;
  Очистка готового пола;
  Сбор, погрузка и вывоз строительного мусора с территории Заказчика.

5. Технические требования
  Требования к стяжке:
  Толщина стяжки — до 50 мм (по фактическим отметкам).
  Прочность цементно-песчаной стяжки на сжатие к моменту нанесения полимерного покрытия должна составлять не менее 20 МПа (марка не ниже М200 / класс B15).
  Остаточная влажность стяжки перед нанесением грунтовки и полимерного покрытия должна составлять не более 4% (подтверждается приемочным замером влагомером).
  Ровность поверхности стяжки: просвет под 2-метровой рейкой не должен превышать 2 мм (согласно СН РК / СП РК «Полы»).
  Требования к полимерному покрытию:
  Покрытие должно быть ровным, однородным, бесшовным по всей площади (140 м²).
  Цвет покрытия согласовывается с Заказчиком до начала выполнения работ из палитры RAL.
  Адгезия полимерного покрытия к бетонному основанию — не менее 1,5 МПа.
  Покрытие должно быть устойчивым к истиранию, механическим и ударным нагрузкам, регулярной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных в образовательных организациях.
  Не допускаются: пузыри, вздутия, отслоения, кратеры, непрокрасы, наплывы, раковины, трещины, шагрень и иные видимые дефекты.
  Требования к плинтусу:
  Высота плинтуса — не менее 60 мм.
  Плинтус должен быть влагостойким, ударопрочным, износостойким, предназначенным для эксплуатации внутри общественных помещений и плотно прилегать к стенам и полу без щелей и зазоров.

6. Требования к материалам и сертификатам
  Все основные, вспомогательные и расходные материалы предоставляет Подрядчик.
  Материалы должны быть новыми, заводского изготовления, качественными и пригодными для применения внутри помещений образовательных учреждений.
  До начала применения материалов Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование:
  Сертификаты соответствия или Декларации о соответствии ТР ТС;
  Санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) или свидетельство о государственной регистрации (СГР), подтверждающее безопасность применения материалов в образовательных учреждениях;
   Паспорта качества завода-изготовителя на каждую партию;
   Технологические карты и инструкции производителя по нанесению.
   Применение материалов без подтверждающих документов категорически запрещается.

7. Требования к санитарной безопасности
   Применяемые материалы должны соответствовать действующему законодательству РК в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
  После полного отверждения и полимеризации покрытие не должно выделять вредных химических веществ, посторонних запахов и должно полностью соответствовать гигиеническим нормативам РК.

8. Требования к технологии и безопасности работ
 Работы выполняются в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами РК (СН РК / СП РК), а также техническими регламентами производителя полимерной системы.
 Не допускается нанесение полимера на незрелое, влажное, пыльное или маслянистое основание.
 Подрядчик обеспечивает соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и внутренних правил режима образовательного учреждения.

9. Объем работ
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Подготовка, механическая обработка и очистка оснований
	м²
	140

	2
	Заделка локальных дефектов, трещин и выбоин основания
	м²
	140

	3
	Устройство цементно-песчаной стяжки (до 50 мм, М200)
	м²
	140

	4
	Обеспыливание и послойное грунтование основания
	м²
	140

	5
	Устройство наливного полимерного покрытия (не менее 2,0 мм)
	м²
	140

	6
	Финишная обработка и приемка качества покрытия
	м²
	140

	7
	Оформление примыканий «пол-стена»
	п.м.
	80

	8
	Поставка и монтаж напольного плинтуса, не менее 60 мм
	п.м.
	80

	9
	Сбор, погрузка, уборка и вывоз строительного мусора
	комплект
	1



10. Требования к срокам и графику выполнения
  Срок выполнения работ устанавливается договором и графиком производства работ.
  Подрядчик обязан строго соблюдать технологические перерывы:
  Набор прочности и высыхание стяжки до остаточной влажности 4%;
  Межслойная сушка грунтовочных и полимерных составов.
  График работ согласовывается с Заказчиком с учетом рабочего режима образовательного учреждения.

11. Приемка работ
При приемке Заказчик осуществляет проверку:
  Ровности и прочности стяжки (по актам освидетельствования скрытых работ и контрольным замерам);
  Влажности основания перед нанесением полимера;
  Отсутствия внешних дефектов и адгезии финишного покрытия;
  Качества монтажа плинтуса и примыканий;
  Полноты предоставленного пакета исполнительной документации и сертификатов;
  Качества уборки помещений.
Выявленные дефекты Подрядчик устраняет за свой счет в согласованные сроки до подписания акта выполненных работ.

12. Гарантийные обязательства
  Гарантийный срок на выполненные работы и примененные материалы составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
  В период гарантии Подрядчик за свой счет устраняет все возникающие дефекты (отслоения, трещины, истирания, вздутия), если они не являются следствием нарушения правил эксплуатации Заказчиком.

13. Итоговый результат
Результат работ — два полностью готовых к эксплуатации кабинета (кабинет №1 — 60 м², кабинет №2 — 80 м², общая площадь 140 м²) с прочным, ровным, бесшовным полимерным покрытием толщиной не менее 2,0 мм по стяжке толщиной до 50 мм, смонтированным плинтусом (80 пог. м), полным комплектом исполнительных документов и чисто убранной территорией.
Все расходы Подрядчика (материалы, доставка, погрузочно-разгрузочные работы, эксплуатация оборудования, подготовка, уборка и вывоз мусора, налоги и сборы) включены в итоговую стоимость Договора.

                                 Заведующий хозяйством                                                            Ж.Бекенова


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
едендерді ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды сатып алуға

1. Жұмыстардың атауы
Ішкі үй-жайларды ағымдағы жөндеу: плинтусты жеткізу және монтаждаумен бірге кабинеттерде «кілтпен» цемент-құм стяжкасын және полимерлі еден жабынын орнату.

2. Жұмысты орындау орны мен көлемі
Жұмыстар білім беру мекемесінің үй-жайларында орындалады.
Үй-жайлар саны — 2 кабинет:
№1 Кабинет — 60 м²;
№2 Кабинет — 80 м².
Едендердің жалпы ауданы — 140 м².
Еден плинтусын жеткізу және монтаждау — 80 қума метр.

3. Сатып алу мәні
Мердігер қолданыстағы негізді дайындауды, цемент-құм стяжкасын орнатуды, жіпсіз полимерлі жабынды орнатуды, плинтусты монтаждауды, құрылыс қоқысын жинауды және шығаруды қоса алғанда, барлық қажетті материалдарды, жабдықтарды, құрал-саймандар мен шығын материалдарын жеткізе отырып, «кілтпен» ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстардың толық кешенін орындайды.

4. Жұмыстардың тізбесі мен құрамы
4.1. Дайындық жұмыстары
 Қолданыстағы негізді тексеру;
 Үй-жайларды дайындау;
 Жөндеуге жатпайтын қабырғаларды, есік блоктарын, жабдықтарды және басқа да элементтерді қорғау;
 Еденнің негізін құрылыс қоқысынан, кірден және шаңнан тазарту;
 Ескі негізді бөлшектеу (демонтаж);
 Негізді механикалық дайындау (бытырамен өңдеу немесе фрезерлеу/тегістеу);
 Жөндеу қоспаларымен жарықшақтарды, шұңқырларды, каверналарды және басқа да жергілікті ақауларды заделкалау (жабу).

4.2. Цемент-құм стяжкасын орнату
Негізді дайындау және праймерлеу (грунтовкалау);
Қолданыстағы негіздің нақты белгілеріне сәйкес қалыңдығы 50 мм-ге дейін цемент-құм стяжкасын орнату;
Бетті тегістеу, тығыздау және сүрту (вертолеттермен/дискілермен);
Кейіннен полимерлі жабынды орнату үшін тегіс әрі берік негіз қалыптастыру.

4.3. Полимерлі жабын астындағы негізді дайындау
Стяжка беріктік жинап, нормативтік ылғалдылыққа жеткеннен кейін:
Бетті өнеркәсіптік шаңсорғышпен шаңсыздандыру;
Ұсақ ақауларды жою;
Арнайы енетін құраммен қабат-қабат грунтовкалау;
Негізді полимерлі жабынды жағуға дайындау.

4.4. Полимерлі жабынды орнату
Білім беру мекемелеріндегі адамдар көп жүретін үй-жайларға арналған эпоксидті немесе полиуретанды құрам негізінде жіпсіз құймалы полимерлі еден жабынын орнату;
Полимерлі жабынның жалпы қалыңдығы — кемінде 2,0 мм (грунтовка қабатын есепке алмағанда);
Жүйені өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес базалық және мәрелік (фиништік) қабаттарды жағу.

4.5. Плинтусты монтаждау
Еден плинтусын жеткізу және монтаждау — 80 қума метр;
Құнына барлық бұрыштық элементтер, қосқыштар, тығындар, бекітпелер, желімдеу және герметизациялау материалдары кіреді.

4.6. Мәрелік (фиништік) жұмыстар
Жабын сапасын тексеру және «еден-қабырға» түйісулерін рәсімдеу;
Анықталған ақауларды жою;
Дайын еденді тазалау;
Тапсырыс берушінің аумағынан құрылыс қоқысын жинау, тиеу және шығару.

5. Техникалық талаптар

Стяжкаға қойылатын талаптар:
Стяжка қалыңдығы — 50 мм-ге дейін (нақты белгілер бойынша).
Полимерлі жабынды жағу сәтіне қарай цемент-құм стяжкасының сығылуға беріктігі кемінде 20 МПа (маркасы М200-ден төмен емес / B15 класы) болуы тиіс.
Грунтовканы және полимерлі жабынды жағар алдында стяжканың қалдық ылғалдылығы 4%-дан аспауы тиіс (ылғал өлшегішпен қабылдау өлшемі арқылы расталады).
Стяжка бетінің тегістігі: 2 метрлік рейка астындағы саңылау 2 мм-ден аспауы тиіс (ҚР ҚН / ҚР ЕР «Едендер» сәйкес).


Полимерлі жабынға қойылатын талаптар:
Жабын бүкіл ауданы бойынша (140 м²) тегіс, біртекті, жіпсіз болуы тиіс.
Жабынның түсі жұмыс басталғанға дейін RAL палитрасынан Тапсырыс берушімен келісіледі.
Полимерлі жабынның бетон негізіне адгезиясы — кемінде 1,5 МПа.
Жабын тозуға, механикалық және соққы жүктемелеріне, білім беру ұйымдарында рұқсат етілген жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып тұрақты ылғалды тазалауға төзімді болуы тиіс.
Төмендегілерге жол берілмейді: көпіршіктер, ісінулер, қабыршақтанулар, кратерлер, боялмаған жерлер, ағындар, шұңқырлар, жарықшақтар, шагрень және басқа да көрінетін ақаулар.


Плинтуске қойылатын талаптар:
Плинтустың биіктігі — кемінде 60 мм.
Плинтус ылғалға төзімді, соққыға төзімді, тозуға төзімді, қоғамдық үй-жайлардың ішінде пайдалануға арналған болуы және саңылауларсыз қабырғалар мен еденге тығыз жанасуы тиіс.



6. Материалдарға және сертификаттарға қойылатын талаптар

Барлық негізгі, қосымша және шығын материалдарын Мердігер қамтамасыз етеді.
Материалдар жаңа, зауытта дайындалған, сапалы және білім беру мекемелерінің үй-жайлары ішінде қолдануға жарамды болуы тиіс.
Материалдарды қолдану басталғанға дейін Мердігер Тапсырыс берушіге келісуге мыналарды ұсынуға міндетті:
Сәйкестік сертификаттарын немесе КО ТР Сәйкестік туралы декларацияларын;
Білім беру мекемелерінде материалдарды қолданудың қауіпсіздігін растайтын Санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны (СЭҚ) немесе Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті (МТК);
Әрбір партияға дайындаушы зауыттың сапа паспорттарын;
Жағу бойынша өндірушінің технологикалық карталары мен нұсқаулықтарын.


Растайтын құжаттарсыз материалдарды қолдануға қатаң тыйым салынады.

7. Санитариялық қауіпсіздікке қойылатын талаптар

Қолданылатын материалдар халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес болуы тиіс.
Толық қатайғаннан және полимерленгеннен кейін жабын зиянды химиялық заттарды, бөгде иістерді бөлемеуі тиіс және ҚР гигиеналық нормативтеріне толық сәйкес болуы тиіс.

8. Технологияға және жұмыс қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

Жұмыстар ҚР қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелеріне (ҚР ҚН / ҚР ЕР), сондай-ақ полимерлі жүйені өндірушінің техниалық регламенттеріне қатаң сәйкестікте орындалады.
Полимерді пісіп-жетілмеген, ылғалды, шаңды немесе майлы негізге жағуға жол берілмейді.
Мердігер техника қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау ережелерінің және білім беру мекемесінің ішкі режим ережелерінің сақталуын қамтамасыз етеді.

9. Жұмыс көлемі
	№
	Жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Негіздерді дайындау, механикалық өңдеу және тазалау
	м²
	140

	2
	Негіздің жергілікті ақауларын, жарықшақтарын және шұңқырларын заделкалау (жабу)
	м²
	140

	3
	Цемент-құм стяжкасын орнату (50 мм-ге дейін, М200)
	м²
	140

	4
	Негізді шаңсыздандыру және қабат-қабат грунтовкалау
	м²
	140

	5
	Құймалы полимерлі жабынды орнату (кемінде 2,0 мм)
	м²
	140

	6
	Мәрелік өңдеу және жабын сапасын қабылдау
	м²
	140

	7
	«Еден-қабырға» түйісулерін рәсімдеу
	қ.м.
	80

	8
	Еден плинтусын жеткізу және монтаждау, кемінде 60 мм
	қ.м.
	80

	9
	Құрылыс қоқысын жинау, тиеу, тазалау және шығару
	жиынтық
	1



10. Мерзімдерге және орындау кестесіне қойылатын талаптар**
Жұмыстарды орындау мерзімі шартпен және жұмыстарды жүргізу кестесімен белгіленеді.
Мердігер технологиялық үзілістерді қатаң сақтауға міндетті:
Стяжканың беріктік жинауы және 4% қалдық ылғалдылыққа дейін кебуі;
Грунтовкалық және полимерлі құрамдардың қабат аралық кебуі.
Жұмыс кестесі білім беру мекемесінің жұмыс режимін ескере отырып, Тапсырыс берушімен келісіледі.

11. Жұмыстарды қабылдау
Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші мыналарды тексереді:
 Стяжканың тегістігі мен беріктігін (жасырын жұмыстарды куәландыру актілері және бақылау өлшемдері бойынша);
 Полимерді жағар алдында негіздің ылғалдылығын;
 Сыртқы ақаулардың болмауын және фиништік жабынның адгезиясын;
 Плинтусты монтаждау және түйісулердің сапасын;
 Ұсынылған атқарушылық құжаттама мен сертификаттар пакетінің толықтығын;
 Үй-жайларды тазалау сапасын.
Анықталған ақауларды Мердігер оларды орындалған жұмыстар актісіне қол қойылғанға дейін келісілген мерзімде өзінің есебінен жояды.

12. Кепілдік міндеттемелер

Орындалған жұмыстарға және қолданылған материалдарға кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап **кемінде 12 айды** құрайды.
Кепілдік кезеңінде, егер олар Тапсырыс берушінің пайдалану ережелерін бұзуының салдары болуы болып табылмаса, Мердігер туындайтын барлық ақауларды (қабыршақтану, жарықшақтар, тозу, ісіну) өзінің есебінен жояды.

13. Соңғы нәтиже
Жұмыстардың нәтижесі — пайдалануға толық дайын екі кабинет (№1 кабинет — 60 м², №2 кабинет — 80 м², жалпы ауданы 140 м²), қалыңдығы 50 мм-ге дейінгі стяжка бойынша қалыңдығы кемінде 2,0 мм берік, тегіс, жіпсіз полимерлі жабыны бар, плинтусы монтаждалған (80 қ.м.), атқарушылық құжаттардың толық жиынтығы бар және аумағы таза жиналған.

Мердігердің барлық шығыстары (материалдар, жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, жабдықтарды пайдалану, дайындау, тазалау және қоқыс шығару, салықтар мен алымдар) Шарттың соңғы құнына кіреді.

                 Шаруашылық меңгерушісі                                                                             Ж. Бекенова
