№1 Приложение

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На выполнение работ по устройству эпоксидного наливного пола

Площадь покрытия: 95 м²

1. Предмет работ

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по подготовке основания и устройству эпоксидного наливного покрытия общей площадью 95 м².

2. Исходные данные

- Основание – существующая цементно-песчаная стяжка.

- Толщина эпоксидного покрытия – согласно проекту или требованиям Заказчика.

3. Перечень выполняемых работ

3.1 Подготовка основания

Подрядчик выполняет следующие работы:

- механическая шлифовка цементной стяжки по всей площади 95 м²;

- удаление цементного молочка, загрязнений и слабых участков;

- обеспыливание поверхности промышленным пылесосом;

- ремонт и заполнение трещин кварцевым песком с применением соответствующего ремонтного состава;

- нанесение эпоксидной грунтовки в два слоя с соблюдением технологических интервалов между слоями.

3.2 Устройство эпоксидного покрытия

После подготовки основания производится:

- приготовление эпоксидной смеси путем смешивания PROF PAINTS Компонент А и PROF PAINTS Компонент Б;

- равномерное нанесение эпоксидного состава по всей площади;

- распределение материала раклей с последующей прокаткой игольчатым валиком для удаления воздуха и получения равномерного покрытия.

4. Материалы

Материалы, предоставляемые Заказчиком:

- PROF PAINTS Компонент А;

- PROF PAINTS Компонент Б.

Материалы, предоставляемые Подрядчиком:

- эпоксидная грунтовка;

- кварцевый песок;

- ремонтные материалы для заделки трещин;

- абразивные материалы для шлифования;

- расходные материалы (валики, ракли, игольчатые валики, шпатели, малярные принадлежности, диски, пленка и др.);

- очистители и вспомогательные материалы.

Стоимость всех перечисленных материалов, кроме PROF PAINTS Компонент А и PROF PAINTS Компонент Б, включается в стоимость работ Подрядчика.

5. Требования к качеству

После завершения работ покрытие должно:

- иметь однородную поверхность без пропусков;

- не иметь пузырей, кратеров, отслоений и не прокрашенных участков;

- обладать надежной адгезией к основанию;

- соответствовать технологии нанесения эпоксидных покрытий.

6. Ответственность сторон

Заказчик обеспечивает:

- предоставление PROF PAINTS Компонент А и PROF PAINTS Компонент Б в необходимом количестве;

- доступ к объекту и электроснабжение для выполнения работ.

Подрядчик обеспечивает:

- выполнение всех подготовительных работ;

- поставку всех вспомогательных материалов и расходников;

- соблюдение технологии нанесения покрытия;

- уборку рабочей зоны после завершения работ.

Примечание: PROF PAINTS Компонент А и PROF PAINTS Компонент Б предоставляет Заказчик. Все остальные материалы, оборудование, инструмент, транспортные расходы и расходные материалы предоставляет Подрядчик и включает их стоимость в цену выполняемых работ.

| Наименование работ                          | Ед. изм.    | Количество |

|--------------------|----------|-----------:     |

| Шлифование цементной стяжки      | м²               | 95 |

| Обеспыливание поверхности           | м²               | 95 |

| Ремонт трещин                                  | комплект   | 1 |

| Грунтование поверхности (2 слоя)  | м²               | 95 |

| Устройство эпоксидного наливного покрытия | м² | 95 |

Место выполнения работы (услуги): Область Абай, город Семей, улица Сорокина 18.

Срок оказания услуг: В течении 16 календарных дней со дня, следующего за днем регистрации договора в органах Казначейства.

№1 Қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Эпоксидті өздігінен тегістелетін еденді орнату жұмыстарына

Қапталатын алаң: 95 м²

1. Жұмыс мәні

Мердігер жалпы ауданы 95 м² болатын эпоксидті өздігінен тегістелетін еденді орнату және негізді дайындау бойынша жұмыстар кешенін орындауға міндеттенеді.

2. Бастапқы мәліметтер

- Негізі – қолданыстағы цемент-құмды стяжка.

- Негіз берік, құрғақ және полимерлі жабынды жағуға жарамды болуы тиіс.

- Эпоксидті жабынның қалыңдығы – жобаға немесе Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес.

3. Орындалатын жұмыстардың тізбесі

3.1 Негізді дайындау

Мердігер келесі жұмыстарды орындайды:

- 260 м² алаң бойынша цементті стяжканы механикалық тегістеу (шлифовкалау);

- цемент сүтін, ластануды және әлсіз қабаттарды жою;

- өнеркәсіптік шаңсорғышпен бетті толық шаңнан тазарту;

- жарықтарды кварц құмын және тиісті жөндеу құрамын пайдалана отырып жөндеу және толтыру;

- эпоксидті праймерді екі қабат етіп, технологиялық аралықтарды сақтай отырып жағу.

3.2 Эпоксидті жабынды орнату

Негіз дайындалғаннан кейін:

- PROF PAINTS Компонент А және PROF PAINTS Компонент Б материалдарын араластыру арқылы эпоксидті қоспаны дайындау;

- эпоксидті қоспаны бүкіл алаңға біркелкі жағу;

- материалды раклямен таратып, ауа көпіршіктерін жою және біркелкі жабын алу үшін инелі білікпен өңдеу.

4. Материалдар

Тапсырыс беруші ұсынады:

- PROF PAINTS Компонент А;

- PROF PAINTS Компонент Б.

Мердігер ұсынады:

- эпоксидті праймер;

- кварц құмы;

- жарықтарды жөндеуге арналған материалдар;

- тегістеуге арналған абразивті материалдар;

- шығын материалдары (біліктер, раклялар, инелі біліктер, шпательдер, бояу құралдары, тегістеу дискілері, қорғаныс пленкасы және т.б.);

- тазартқыш және қосалқы материалдар.

PROF PAINTS Компонент А және PROF PAINTS Компонент Б материалдарынан басқа барлық материалдардың құны Мердігердің жұмыс құнына енгізіледі.

5. Сапа талаптары

Жұмыс аяқталғаннан кейін жабын:

- біркелкі болуы;

- көпіршіктерсіз, ойықсыз, қабаттанусыз және жабылмаған жерлерсіз болуы;

- негізге берік жабысуы;

- эпоксидті жабындарды орнату технологиясына сәйкес болуы тиіс.

6. Тараптардың жауапкершілігі

Тапсырыс беруші қамтамасыз етеді:

- PROF PAINTS Компонент А және PROF PAINTS Компонент Б материалдарын қажетті көлемде ұсынуды;

- жұмыс жүргізілетін нысанға қолжетімділікті және электрмен жабдықтауды.

Мердігер қамтамасыз етеді:

- барлық дайындық жұмыстарын орындауды;

- барлық қосалқы және шығын материалдарын жеткізуді;

- эпоксидті жабынды орнату технологиясын сақтауды;

- жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын тазалауды.

Ескерту: PROF PAINTS Компонент А және PROF PAINTS Компонент Б материалдарын Тапсырыс беруші ұсынады. Қалған барлық материалдарды, жабдықтарды, құрал-саймандарды, көлік шығындарын және шығын материалдарын Мердігер қамтамасыз етеді және олардың құнын орындалатын жұмыстардың бағасына енгізеді.

| Жұмыс атауы | Өлшем бірлігі | Саны |

|-------------|---------------|-----:|

| Цементті стяжканы тегістеу | м² | 95 |

| Бетті шаңнан тазарту | м² | 95 |

| Жарықтарды жөндеу | жиынтық | 1 |

| Праймер жағу (2 қабат) | м² | 95 |

| Эпоксидті өздігінен тегістелетін еденді орнату | м² | 95 |

Жұмыс (қызмет) орындалатын мекен-жай: Абай облысы, Семей қаласы, Сорокина көшесі, 18

Қызмет көрсету мерзімі: Қазынашылық органдарында шарт тіркелген күннен кейінгі күннен бастап 16  күнтізбелік күн ішінде.