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6656 әскери бөлімнің асханасына эпоксидті құю еденін құю жөніндегі жұмыстарға

   Қызметтің атауы:
6656 әскери бөлімінің асханасында эпоксидті құйма еденді орнату қызметі
   Қызмет көрсету орны:
6656 әскери бөлімінің асханасы.
   Жұмыс көлемі:
220 м².
   Қызметтің мазмұны және орындалатын жұмыстардың көлемі:
1. Қолданыстағы кафельді еден жабындысын бөлшектеу
220 м² алаңда қолданыстағы керамикалық плиткаларды бөлшектеу, оның ішінде:
- керамикалық плиткаларды толық алып тастау;
- плиткалардың және құрылыс қоқыстарының қалдықтарын жинау және шығару;
- бөлшектелген материалдарды тиеу және жұмыс аймағынан шығару;
- жұмыс орнын тазалау.
2. Негізді механикалық дайындау
- бетон негізін механикалық тегістеу;
- кафельді бөлшектегеннен кейін қалған плитка желімінің қалдықтарын механикалық тәсілмен алып тастау және тегістеу;
- негізді өнеркәсіптік шаңсорғышпен шаңнан тазарту;
- ластанған, әлсіз және қабыршақтанған учаскелерді жою;
- қажет болған жағдайда негіздегі ақауларды жергілікті жөндеу және тегістеу.
3. Негізді грунттау
- құйма еден жүйесіне сәйкес келетін эпоксидті грунттау құрамын жағу;
- грунтты барлық дайындалған бетке біркелкі жағу;
- материал шығыны өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс.
4. Эпоксидті құйма еденді орнату
- өнеркәсіптік мақсаттағы екі компонентті эпоксидті құрамды пайдалану;
- 220 м² алаңға жабынды орнату;
- жабындыны өткізіп алынған жерлерсіз, ісінусіз, ажыраусыз және көрінетін ақауларсыз біркелкі жағу;
- жабынның қалыңдығы кемінде 2,5 мм болуы тиіс;
- бетон негізінің ылғалдығы – 4% дан аспауы тиіс;
- қолдану температурасы - +10 градустан +30 градусқа дейін;
- жабынның түсі Тапсырыс берушімен келісіледі;
- беті тегіс, біркелкі, тігіссіз және ылғалды тазалауға жарамды болуы тиіс.
5. Қорғаныш фиништік жабынды
- эпоксидті негіздегі қорғаныш фиништік қабатты жағу;
- жабын үйкелуге, ылғалдың және жуғыш құралдардың әсеріне төзімді болуы тиіс;
- асхана жағдайында пайдалануға сәйкес сырғанауға қарсы қасиеттері қамтамасыз етілуі тиіс.
6. Қорытынды жұмыстар
- пайдаланылған материалдардың қалдықтарын және құрылыс қоқыстарын шығару;
- дайын жабынның бетін тазалау;
- орындалған жұмыстарды Тапсырыс берушіге тапсыру.
Эпоксидті пол құрамы:
Эпоксидті шайыр, полиаминді қатайтқыш,  кварц толтырғышы, пигементтер және функционалдық қоспалар.
Материалдарға қойылатын талаптар
Орындаушы жаңа және сапалы өнеркәсіптік мақсаттағы материалдарды пайдалануы тиіс:
- эпоксидті грунттау құрамы;
- екі компонентті эпоксидті құйма құрам;
- фиништік қорғаныш құрамы;
- сырғанауға қарсы толтырғыш;
- қажет болған жағдайда жөндеу және тегістеу материалдары.
Пайдаланылатын материалдардың сапасын және өндіруші талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттары болуы тиіс.
Барлық материалдардың құны және оларды объектіге жеткізу қызметтің жалпы құнына енгізіледі.
Дайын жабынға қойылатын талаптар
Дайын жабын:
- негізбен берік адгезияға ие болуы;
- жарықтар, ісінулер, ажыраулар және боялмаған учаскелер болмауы;
- түсі мен фактурасы біркелкі болуы;
- тігіссіз болуы;
- механикалық тозуға төзімді болуы;
- су мен жуғыш құралдардың әсеріне төзімді болуы;
- тұрақты ылғалды тазалауға мүмкіндік беруі;
- асхана үй-жайында пайдалану жағдайларына сәйкес келуі тиіс.
   Қызмет көрсету мерзімі: мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап 10 күнтізбелік күн.
   Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай
   Жұмыстарды бастамас бұрын Орындаушы негіздің жай-күйін тексеріп, негізді дайындау технологиясын және қолданылатын эпоксидті жабын жүйесін Тапсырыс берушімен келісуі тиіс.

Техническая спецификация
на работы по заливке эпоксидного наливного пола в столовой войсковой части 6656
   
Наименование услуги:
Услуги по устройству эпоксидного наливного пола в столовой войсковой части 6656.
   Место оказания услуги:
Столовая войсковой части 6656.
Площадь: 220 м².
   Содержание и объем работ:
1. Демонтаж существующего кафельного покрытия на площади 220 м², включая:
- снятие керамической плитки;
- удаление остатков плитки и строительного мусора;
- погрузку и вынос демонтированных материалов;
- уборку рабочей зоны.
2. Механическая подготовка основания:
- шлифовка бетонного основания;
- удаление остатков плиточного клея после демонтажа кафеля механическим способом;
- обеспыливание основания промышленным пылесосом;
- удаление загрязнений, слабых и отслаивающихся участков;
- при необходимости — локальное выравнивание и заделка дефектов основания.
3. Грунтование основания:
- нанесение эпоксидного грунтовочного состава, совместимого с применяемой системой наливного пола;
- равномерное нанесение по всей подготовленной поверхности;
- расход материала — согласно технической документации производителя.
4. Устройство эпоксидного наливного пола:
- применение двухкомпонентного эпоксидного состава промышленного назначения;
- устройство покрытия площадью 220 м²;
- нанесение равномерным слоем без пропусков, вздутий, отслоений и видимых дефектов;
- толщина покрытия — не менее 2,5 мм;
- влажность бетонного основания – не более 4%;
- температура нанесения – от +10 до +30 градусов;
- цвет — согласовывается с Заказчиком;
- поверхность — гладкая, ровная, бесшовная, пригодная для влажной уборки.
5. Финишное покрытие:
- нанесение защитного финишного слоя на эпоксидной основе;
- покрытие должно обладать устойчивостью к истиранию, воздействию влаги и моющих средств;
- обеспечить противоскользящие свойства покрытия, соответствующие условиям эксплуатации пола в столовой.
6. Завершающие работы:
- удаление остатков материалов и строительного мусора;
- очистка поверхности;
- сдача готового покрытия Заказчику.
Состав эпоксидного пола:
Двухкомпонентный эпоксидный наливной состав, состоящий из эпоксидной смолы и отвердителя, с кварцевым наполниетелем, пигментами и функциональными добавками.
Требования к материалам
- Исполнитель должен использовать новые, качественные материалы промышленного назначения:
- эпоксидный грунтовочный состав;
- двухкомпонентный эпоксидный наливной состав;
- финишный защитный состав;
- противоскользящий наполнитель;
- ремонтные/выравнивающие материалы при необходимости.
Материалы должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие требованиям производителя. Все материалы и их доставка входят в стоимость услуги.
Требования к готовому покрытию
Готовое покрытие должно:
- иметь прочное сцепление с основанием;
- быть без трещин, вздутий, отслоений и непрокрасов;
- иметь равномерный цвет и фактуру;
- быть бесшовным;
- быть устойчивым к механическому износу;
- быть устойчивым к воздействию воды и моющих средств;
- позволять проведение регулярной влажной уборки;
- соответствовать условиям эксплуатации в помещении столовой.
   Срок оказания услуги: 10 календарных дней со дня заключения договора о государственных закупках
   Гарантийный срок: не менее 12 месяцев
Важно: перед началом работ Исполнитель обязан осмотреть основание и согласовать с Заказчиком технологию подготовки основания и применяемую систему эпоксидного покрытия.

Начальник службы (квартирно - эксплуатационной) тыла
подполковник	Д. Щербаков

